Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52105-2003

"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения"

(принят постановлением Госстандарта РФ от 3 июля 2003 г. N 235-ст)

Дата введения 1 июля 2004 г.

Введен впервые

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Основные положения

5 Классификация РСО

6 Методы переработки РСО

Приложение А (справочное). Библиография

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию ртутьсодержащих отходов (РСО) и возможные способы их переработки.

Стандарт распространяется на все твердые и шламообразные РСО производства и потребления, включая бракованную продукцию, а также продукцию с истекшими сроками эксплуатации, в том числе люминесцентные и ртутные лампы, ртутно-окисные элементы.

Стандарт не распространяется на радиоактивные или биологические отходы: на эти объекты соответствующие ведомства разрабатывают отдельные нормативно-методические документы.

Положения настоящего стандарта предназначены для расположенных на территории РФ предприятий, организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, концернов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также для органов управления РФ, имеющих прямое отношение к обращению с отходами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.. Основные положения

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.031-83 Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия

ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы

3 Определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 30772 и соответствующие им определения.

4 Основные положения

4.1 Классификация РСО необходима для решения следующих задач:

- выработки предложений по замене первичных источников сырья для получения металлической ртути или продуктов ее превращений классифицированными РСО;

- оперативного информирования потенциальных и актуальных заказчиков, желающих приобрести РСО или принять участие в их переработке;

- подготовки и принятия экспертами, уполномоченными местными органами власти, компетентных решений при рассмотрении вопросов складирования, транспортирования, переработки или размещения РСО;

- выявления наиболее эффективных технологий переработки конкретных ртутьсодержащих отходов.

4.2 Положения настоящего стандарта учитывают в следующих случаях:

- при паспортизации, сертификации, а также при информатизации о РСО и продуктах их переработки, как об опасных веществах или вторичных материальных ресурсах;

- при выполнении любых действий, связанных со складированием, размещением, переработкой и транспортированием РСО, включая маркетинг, хранение, очистку, сепарацию, утилизацию, захоронение или уничтожение;

- при разработке, издании документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературы.

5 Классификация РСО

5.1 В зависимости от содержания металлической ртути РСО подразделяют на четыре группы:

1 - металлическая ртуть, загрязненная механическими включениями или растворенными химическими веществами, при массовой доле основного вещества 95% и более (далее - отходы металлической ртути);

2 - отходы с массовой долей металлической ртути 50% и более (далее - отходы, содержащие металлическую ртуть);

3 - отходы, содержащие металлическую ртуть, ее неорганические и/или органические соединения, при массовой доле ртути от 0,026% до 50% (далее - концентрированные РСО);

4 - отходы, содержащие ртуть или ее соединения массовой долей от 0,00021% (ПДК ртути в почве) до 0,026% (далее - отходы с низким содержанием ртути).

5.2 Отходы 1-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения товарной металлической ртути механическими и/или физико-химическими методами, в том числе фильтрованием, промывкой растворителями (кислотами и щелочами), дистилляцией или электрохимическим рафинированием.

5.3 Отходы 2-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения металлической ртути при массовой доле основного вещества не менее 95%, т. е. не уступающей отходам 1-й группы.

При переработке используют методы, включающие прогревание или прокаливание в установке, приспособленной для испарения ртути и для конденсации паров. Если качество полученной ртути не соответствует требованиям к товарному продукту, полученную ртуть дополнительно очищают методами, используемыми при переработке РСО 1-й группы.

Допускается использовать альтернативные методы обработки, основанные на химическом извлечении ртути, или физико-химические методы с последующим выделением солей или металлической ртути.

5.4 Отходы 3-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью выделения из них металлической ртути или ее соединений, пригодных для повторного использования. При отсутствии технологии переработки или нецелесообразности такой переработки (малое количество таких отходов) отходы складируют с целью их последующей переработки с учетом требований ГОСТ 12.3.031, [1], [7].

5.5 Отходы 4-й группы перерабатывают аналогично отходам 3-й группы или размещают на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов [7], если эти полигоны обладают соответствующими технологиями и оборудованием, которые обеспечивали бы перевод ртути или ее соединений в малолетучее и малорастворимое состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2] - [7].. Если подобные технологии отсутствуют или на действующих полигонах не удается обеспечить требования ГОСТ 12.3.031, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, такие отходы направляют на переработку согласно 5.4, [1], [5].

5.6 Отходы с массовой долей ртути или ее соединений менее 0,00021% не являются РСО, и никаких ограничений, связанных с наличием в отходах ртути, по обращению с ними не предусматривается.

5.7 Запрещается перевод РСО в группы с более низкой массовой долей ртути разведением или смешением с любыми инертными веществами или другими отходами. Физические или юридические лица, допустившие подобные действия, привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

6 Методы переработки РСО

6.1 При переработке РСО используют методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы и химико-металлургические методы.

6.2 Амальгамирование

Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или солей ртути, загрязненных различными примесями, проводят с использованием неорганических материалов (медь, цинк, никель, серебро, золото, сера и др.) с целью превращения ее в полутвердые амальгамы, в результате чего снижается выделение паров металлической ртути в воздушную среду и переход ртути в водную среду.

Метод используют для подготовки отходов к транспортированию и складированию для последующей переработки.

6.3 Высокотемпературный обжиг

Метод состоит в обжиге отходов, содержащих ртуть и органические компоненты, проводимом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031 [1].

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть впоследствии проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.4 Термические методы

Методы заключаются в прогревании или прокаливании в установке, приспособленной для испарения ртути и, соответственно, для конденсации паров ртути, либо в прямой ректификации ртути с целью ее регенерации. Подобную установку (или цех) контролируют на соответствие требованиям ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005,[2] - [7] в части обращения с ртутью и ее соединениями.

Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4).

6.5 Химико-металлургические методы

Химико-металлургические методы используют для подготовки концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути к последующей обработке термическими методами или методом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути из концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути и для очистки отходов металлической ртути от посторонних примесей. Для очистки РСО от органических веществ используют органические растворители, мыльные растворы или концентрированные растворы едких щелочей, например 10-30%-ные растворы NaOH или иные растворители. При необходимости очищенную таким образом ртуть подвергают последующей ректификации или электролитическому рафинированию. Обращение с образующимися в этих процессах растворами должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.031, [1], [5]..

6.6 Классификация РСО по видам с указанием способов их переработки приведена в таблице 1. Способы переработки РСО можно использовать как сами по себе, так и в комбинации.

Таблица 1 - Классификация ртутьсодержащих отходов по видам с указанием возможных способов их переработки

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование отходов |Обозна- | Группа |Подгру-|Позиция |    Метод     |

|                     | чение  |        |  ппа  |        | переработки  |

|                     |отходов |        |       |        |              |

|                     |по ГОСТ |        |       |        |              |

|                     | 30775  |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|1     Ртутьсодержащие|  Q13   |   20   |   6   |   9    |ХМ, ВО, ТМ    |

|пестициды            |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|2    Злаки,    масла,|   Q2   |   2    |   2   |   0    |AM, ХМ, ВО, ТМ|

|продукты           их|        |        |       |        |              |

|переработки,         |        |        |       |        |              |

|загрязненные ртутью  |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|3          Графитовые|   Q8   |   10   |   1   |   10   |ТМ, ВО        |

|электроды, насыщенные|        |        |       |        |              |

|ртутью               |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|4 Солевые шламы ЦБК  |   Q8   |   3    |   5   |   9    |ХМ, ТМ, ВО    |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|5     Ртутьсодержащие|   Q8   |   6    |   2   |   6    |ХМ, ТМ, ВО    |

|шламы        хлорного|        |        |       |        |              |

|производства         |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|6        Отработанные|   Q8   |   7    |   1   |   4    |ХМ, ТМ, ВО    |

|катализаторы  синтеза|        |        |       |        |              |

|винилхлорида         |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|7               Ртуть|   Q8   |   11   |   4   |   1    |ХМ, ТМ        |

|металлическая,       |        |        |       |        |              |

|загрязненная         |        |        |       |        |              |

|растворенными        |        |        |       |        |              |

|металлами            |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|8               Ртуть|   Q8   |   11   |   4   |   1    |ХМ, ТМ        |

|металлическая,       |        |        |       |        |              |

|загрязненная         |        |        |       |        |              |

|органическими        |        |        |       |        |              |

|веществами          и|        |        |       |        |              |

|механическими        |        |        |       |        |              |

|примесями            |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|9    Ртутно-селеновые|   Q8   |   11   |   2   |   6    |ХМ, ТМ, ВО    |

|шламы от  переработки|        |   6    |       |        |              |

|сульфидных        руд|        |        |       |        |              |

|цветных металлов     |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|10               Угли|   Q9   |   15   |   1   |   1    |ТМ, ВО        |

|активированные,      |        |        |       |        |              |

|насыщенные     парами|        |        |       |        |              |

|ртути                |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|11              Смолы|   Q9   |   15   |   1   |   1    |ХМ, ТМ        |

|ионообменные,        |        |        |       |        |              |

|насыщенные           |        |        |       |        |              |

|соединениями ртути   |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|12       Загрязненные|   Q5   |   15   |   1   |   1    |ТМ, ВО        |

|ртутью поглощающие  и|        |        |       |        |              |

|фильтрационные       |        |        |       |        |              |

|материалы, обтирочные|        |        |       |        |              |

|ткани, защитная      |        |        |       |        |              |

|одежда               |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|13       Загрязненные|   Q5   |   15   |   2   |   0    |ТМ, ВО        |

|ртутью    упаковочные|        |        |       |        |              |

|материалы            |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|14      Бракованные и|02, Q3, |   18   |   3   |   6    |ХМ, ТМ, ВО    |

|списанные     ртутные|   Q6   |        |       |        |              |

|термометры           |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|15        Бракованные|02, Q3, |   16   |   1   |   3    |ХМ, ТМ, ВО    |

|люминесцентные лампы |   Q6   |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|16        Бракованные|Q2, Q3, |   16   |   1   |   3    |ХМ, ТМ, ВО    |

|приборы   с   ртутным|   Q6   |        |       |        |              |

|заполнением          |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|17     Гальванические|Q2, Q3, |   20   |   5   |   4    |ХМ, ТМ, ВО    |

|элементы  бракованные|   Q6   |        |       |        |              |

|с             солевым|        |        |       |        |              |

|электролитом        и|        |        |       |        |              |

|ртутьсодержащим      |        |        |       |        |              |

|сепаратором          |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|18     Гальванические|Q2, Q3, |   20   |   5   |   4    |ХМ, ТМ, ВО    |

|элементы со  щелочным|   Q6   |        |       |        |              |

|электролитом        и|        |        |       |        |              |

|ртутьсодержащим      |        |        |       |        |              |

|электродом           |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|19    Ртутно-цинковые|Q2, Q3, |   20   |   5   |   4    |ХМ, ТМ, ВО    |

|гальванические       |   Q6   |        |       |        |              |

|элементы             |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|20             Отходы|   Q4   |   17   |  10   |   3    |AM, ТМ, ВО    |

|строительства       и|        |        |       |        |              |

|разрушения,          |        |        |       |        |              |

|загрязненные ртутью  |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|21        Амальгамные|  Q14   |   18   |   3   |   5    |ХМ, ТМ, ВО    |

|остатки            от|        |        |       |        |              |

|зубоврачебного       |        |        |       |        |              |

|обслуживания         |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|22          Списанные|   Q6   |   18   |   3   |   7    |ХМ, ТМ, ВО    |

|ртутьсодержащие      |        |        |       |        |              |

|тонометры            |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|23              Ступа|   Q9   |   19   |   9   |   99   |ТМ            |

|ртутьсодержащая    от|        |        |       |        |              |

|переработки          |        |        |       |        |              |

|люминесцентных ламп  |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|24          Люминофор|   Q9   |   20   |   3   |   10   |ТМ, ВО        |

|ртутьсодержащий    от|        |        |       |        |              |

|переработки          |        |        |       |        |              |

|люминесцентных ламп  |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|25  Флуоресцентные  и|   Q9   |   20   |   3   |   18   |ТМ, ВО        |

|другие               |        |        |       |        |              |

|ртутьсодержащие      |        |        |       |        |              |

|отходы               |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|26              Шламы|   09   |   5    |   7   |   1    |ТМ, ВО        |

|ртутьсодержащие    от|        |        |       |        |              |

|переработки          |        |        |       |        |              |

|люминесцентных ламп  |        |        |       |        |              |

|—————————————————————|————————|————————|———————|————————|——————————————|

|27  Прочие  РСО,   не|        |   0    |   0   |   0    |              |

|перечисленные выше   |        |        |       |        |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Примечание   -    Обозначения    методов          переработки РСО: AM -|

|амальгамирование, ВО -  высокотемпературный  обжиг,  ТМ  -  термические|

|методы, ХМ - химико-металлургические методы.                           |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением. М., 1988

[2] Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., "Химия", 1985

[3] ГН 2.1.5.690-98 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[4] Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, ветеринаров и врачей. Под ред. Н.В. Лазарева, Э.Н. Левиной. Том 1-3, Л., "Химия", 1976

[5] По Т-РМ-001-93 Правила по охране труда при работе со ртутью. Минтруда России, 1993

|6] ГН 2.1.5.689-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998

[7] Санитарные нормы и правила 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию