### Макулатура бумажная и картонная. Технические условия
ГОСТ 10700-97

| Новое обозначение марки макулатуры | Старое обозначение марки макулатуры | Описание марки макулатуры |
| --- | --- | --- |
| #### Группа А-высокого качества |  |  |
| МС-1А | МС-1 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) |
| МС-2А | МС-2 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой. |
| МС-3А | МС-4 | Отходы производства белой бумаги из сульфатной небелёной целлюлозы. |
| #### Группа Б-среднего качества |  |  |
| МС-5Б | МС-6 | Отходы производства и потребления гофрированного картона и бумаги |
| МС-6Б | МС-7 | Отходы производства и потребления белого картона в виде обрезков с чёрно-белой полосой или цветной печатью. |
| МС-7Б/1 | МС-3/1 | Отходы производства полиграфической промышленности, изданные на белой офсетной бумаге. |
| МС-7Б/2 | МС-3 | Отходы производства и потребления полиграфической промышленности, изданные на белой бумаге. |
| МС-7Б/3 | МС-3 бытовая | Использованные книги, бумаги, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки и др. виды продукции полиграфической промышленности и бумажных товаров с однокрасочной и цветной печатью без преплётов и корешков, изданные на белой бумаге. |
| #### Группа В-низкого качества |  |  |
| МС-8В/1 | МС-2/2 | Отходы производства белой газетной бумаги без печати. |
| МС-8В/2 | МС-10 | Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги. |
| МС-9В | МС-8 | Бумажные гильзы, шпули, втулки. |
| МС-10В | МС-8 | Литые изделия из бумажной массы. |
| МС-11В | МС-9 | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные. |
| МС-12В | МС-12 | Отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов. |
| МС-13В | МС-11 | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной (кроме чёрного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, афишной, обойной и др. |