### ГОСТ 4643-75

#### ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ СОРТИРОВАННЫЕ

Технические условия 
Graded cotton textile consumption waste. Specifications

ОКП 81 8911

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 марта 1975 г. № 572 дата введения установлена 01.01.76.

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

Настоящий стандарт распространяется на текстильные отходы потребления хлопчатобумажные сортированные, состоящие из бывших в употреблении изделий из тканей, нетканых, трикотажных, плетеных, стеганых материалов, выработанных и.з хлопка и хлопка в смеси с химическими волокнами и предназначенные для перерабатывающих предприятий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отходы в зависимости от рода волокна, способа выработки и цвета подразделяют на условные обозначения в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

1.2. Отходы должны быть обработаны в соответствии с технологической инструкцией, утвержденной в установленном порядке. Отходы, предназначенные для производства кровельного картона, должны подвергаться дезинфекции и обеспыливанию.

Условное обозна- чение отходов; Наименование отходов; Характеристика отходов; Нормиро- ванная влажность, %; Факти- ческая влажность, %, не более; Золь- ность, %, не более; Мас- совая доля пыли, %, не более; Код ОКП. по роду волокна; по способу выработки; по цвету. 501; Изделия, бывшие в употреблении; Хлопчатобумажные; Тканые; Всех цветов; 12; 19; 8; 3; 81 8922 2601. 504; То же; То же; Трикотажные, нетканые; То же; 12; 19; -; -; 81 8922 2604. 505; >>; Хлопок в смеси с химическими волокнами; Тканые, нетканые, трикотажные, плетеные; >>; 10; 17; -; -; 81 8922 2602. 506; Изделия, бывшие в употреблении из палаточных и брезентовых тканей; Хлопчатобумажные; Тканые; Всех цветов; 12; 19; -; -; 81 8921 2101. 507; Изделия, бывшие в употреблении; То же; Стеганые на вате; То же; 12; 19; 8; -; 81 8921 2401. 508; Веревочно-канатные изделия (сети, веревки, шнуры, канаты и др.), бывшие в употреблении; Хлопчатобумажные; Крученые и плетеные; >>; 12; 19; -; -; 81 8921 2401. 509; Изделия, бывшие в употреблении для обтирочной ветоши; То же; Тканые, нетканые, трикотажные; Белые, суровые; 12; 19; -; -; 81 8921 2603. 510; То же; Хлопчатобумажные, хлопок в смеси с химическими волокнами; То же; Всех цветов; 12; 19; -; -; 81 8922 2605. 511; Изделия, бывшие в употреблении для обтирочной ветоши (замасленные); То же; >>; То же; 10; 17; -; -; 81 8921 2604.

Примечание: При обработке изделий из грубой одежной ткани для условных обозначений 509, 510, 511 должны быть удалены воротники, пояса и манжеты.

1.3. Отходы сортируют по размеру:
- отходы различной формы и размером отдельного куска до 400 см²;
- отходы размером куска более 400 см² и шириной не менее 15 см для обтирочной ветоши

1.4. При обработке отходов карманы должны быть очищены от посторонних примесей, а в трикотажных изделиях должна быть удалена резинка.

1.5. В каждом условном обозначении отходов допускается содержание отходов других условных обозначений не более 2%.

1.6. В отходах не допускаются: 
- посторонние нетекстильные примеси (мочало, резина, бумага, кожа, фанера, стекло, металлическая стружка, пуговицы, застежки, крючки, пряжки, кнопки, замки <молния> и др.);
- текстильные примеси, не предусмотренные настоящим стандартом.

1.7. Не допускаются отходы:
- прорезиненные, проклеенные, жестко накрахмаленные(воротнички, манжеты и др.), пропитанные водоотталкивающим составом, маслянными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами;
- пониженной просности, прелые, горелые;
- покрытые грязью, гипсом, углем, рудой и другими нерастворимыми в воде веществами.

1.8. В отходах условных обозначений 501 и 507, используемых для производства кровельного картона, массовая доля хлопкового волокна должна быть не менее 90%.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку отходов по качеству производят по ГОСТ 5551-82.

2.2. Определение показателей <зольность> и <остаточное содержание пыли> производится периодически, не реже одного раза в квартал, а также по требованию потребителя.

2.3. Определение массовой доли хлопкового волокна производится для каждой партии отходов, используемых в производстве кровельного картона.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб - по ГОСТ 5551-82.

3.2. Определение влажности отходов - по ГОСТ 3816-81

3.3. Содержание пыли - по ГОСТ 1274-76

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение отходов - по ГОСТ 5551-82.