# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР

# ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1639 – 78

Non-ferrous metals and alloys scrap and waste.

General specification

ГОСТ 1639 – 78

Взамен ГОСТ 1639 - 71,

ГОСТ 13222-67 и ГОСТ 1993-73

УДК 669.2/.8.002.68:006.354

Группа В57

Настоящий стандарт распространяется на лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для производства цветных металлов и их сплавов и других видов продукции. Настоящий стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ PC 5380 - 76.

1. Термины и определения

1.1. Термины к определения — по ГОСТ 18978 - 73.

2. Классификация

2.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов классифицируют по наименованиям металлов; по физическим признакам - на классы; по химическому составу - на группы и марки сплавов; по показателям качества - на сорта. Классификация лома и отходов цветных металлов и сплавов и условные обозначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование металла | Класс | Группа | Сорт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Алюминий и алюминиевые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1-3 |
|  |  | II,III,IV,V | 1,2,2a,3 |
|  |  | Va | 1-3 |
|  |  | VI,VII,VIII,IX | 1,2,2a,3 |
|  |  | X | 1,2 |
|  | Б - стружка | I-IX | 1-5 |
|  |  | X | 1 |
|  | Г - прочие отходы | - | 1-4 |
| 2. Вольфрам, вольфрамосодержащие химические соединения, сплавы вольфрама | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
|  |  | II | 1,2,2a,3 |
|  | Б - стружка | I | 1,2 |
|  | В - порошкообразные отходы | I | 1-3 |
|  |  | II | 1,2 |
|  | Г - прочие отходы | I | 1 |
|  |  | II | 1-3 |
|  |  | III | 1-4 |

| 3. Кадмий | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Кобальт, его соединения и сплавы | А - лом и кусковые отходы | - | 1 |
|  | В - порошкообразные отходы | - | 1 |
| 5. Магний и магниевые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
|  |  | II | 1,2 |
|  |  | III | 1,2 |
|  |  | IV | 1,2 |
|  |  | V | 1 |
|  | Б - стружка | - | 1 |
|  | Г - прочие отходы | - | - |
| 6. Медь и сплавы на медной основе | А - лом и кусковые отходы | I | 1-4 |
|  |  | II | 1-3 |
|  |  | III,IV | 1,2,2a,3,3a,4 |
|  |  | V-VIII | 1,2,2a,3 |
|  |  | IX | 1,1a,2-4 |
|  |  | X,Xa,XI |  |
|  |  | XII | 1,2,2a,3 |
|  |  | XIII | 1-3 |
|  | Б - стружка | I-XII | 1-4 |
|  |  | XIII | 1,2 |
|  | Г - прочие отходы | - | 1,2 |
| 7. Молибден, молибденсодержащие химические соединения и сплавы | А - лом и кусковые отходы | I,II | 1,2 |
|  | Б - стружка | I,II | 1,2 |
|  | В - порошкообразные отходы | I,II | 1,2 |
|  | Г - прочие отходы | - | - |
| 8. Никель и никелевые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1-3 |
|  |  | II | 1,2,2a,3 |
|  |  | III | 1,2,2a,3 |
|  |  | IV | 1,2 |
|  |  | V | 1 |
|  | Б - стружка | I-III | 1,2 |
|  |  | IV | 1 |
|  |  | V | 1,2 |
|  | Г - прочие отходы | - | 1,2 |
| 9. Олово и оловянно-свинцовые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
|  |  | II | 1-3 |
|  |  | III | 1 |
|  | АК - отходы белой жести и лом луженой тары | I-II | 1,2,2a,3,3a |
|  |  | III | 1-4 |
|  | Б - стружка | I | 1 |
|  |  | II | 1 |

|  |  | III | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Г - прочие отходы | - | 1-3 |
| 10. Ртуть и ее соединения | Д - ртуть отработанная | - | 1,2 |
|  | Е - отходы ртутьсодержащие твердые | - | 1,2 |
|  | Г - прочие отходы | - | 1,2 |
| 11. Свинец и свинцовые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
|  |  | II | 1-3 |
|  |  | III | 1,2 |
|  | АЛ - лом и отходы свинцовых аккумуляторных батарей | I | 1,2,3,4,4a |
|  |  | II | 1,2,3 |
|  | Б - стружка | I | 1,2 |
|  |  | II | 1 |
|  | Г - прочие отходы | - | 1,1a,2 |
| 12. Титан и титановые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I-III | 1-3 |
|  | Б - стружка | I-III | 1-2 |
|  | З - листовая обрезь | I-III | 1-3 |
| 13. Цинк и цинковые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I-III | 1,2 |
|  | Б - стружка | I-II | 1,2 |
|  |  | III | 1 |
|  | Г - прочие отходы | I | 1-3 |
|  |  | II | 1,2 |
|  |  | III | 1 |
| 14. Лом сложный, состоящий из двух или более цветных металлов | Ж - кабели | I,II,III | 1,2 |
|  | И - прочий лом сложный | I | 1,2 |
|  |  | II | - |
|  | К - аккумуляторы щелочные | I-II | - |
|  | Л - биметаллы | I-IV | - |
|  | М - лом и отходы алюминия, покрытые селеном | I-IV | - |
|  | Н - катализаторы | I-V | - |
| 15. Лом бытовой | - | I-IX | - |

Измененная редакция, Изм. № 4, 5)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Характеристика и технические требования лома и отходов должны соответствовать указанным в табл. 2 - 93.

3.2. Составы, не вошедшие в установленные группы, произведенные по ранее действовавшей и отмененной нормативно-технической документации или вводимой вновь, классифицируют по маркам или по той группе, в которой они подходят по химическому составу.

При несоответствии марок сплавов химическому составу групп или марок, представленных в табл. 2 - 93, классификация таких сплавов производится по маркам по соглашению с потребителем.

3.3. Требования, приведенные в табл. 2 - 93, распространяются также на другие виды лома и отходов, аналогичные им по качеству.

3.4. Для лома и отходов всех групп и сортов размеры не должны превышать: пакетов 400400700 мм, связок, бухт 400700 мм. Максимальные размеры отдельных кусков в одном из измерений не должны превышать 1000 мм, за исключением размеров, указанных в таблицах на отдельные виды лома и отходов.

Максимальные размеры отдельных кусков низкокачественного лома и прочих отходов не должны превышать 100010002000 мм.

По соглашению с потребителем допускается сдача лома и отходов, превышающих указанные размеры. (Измененная редакция, Изм. № 4)

3.5. Лом и отходы цветных металлов и сплавов по наименованию металла, классам, группам или маркам и сортам должны соответствовать табл. 2 - 93.

3.5.1. Алюминий и алюминиевые сплавы

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Таблица 2

Группа I. Алюминий чистый (нелегированный). Содержание алюминия не менее 99,0%. Примесей не более 1,0%, в том числе: кремния - 0,5%; меди - 0,05%; железа - 0,5%; цинка - 0,1%.

Марки: А999, А95, А99, А97, А95, А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А5Е, А0, АД0, АД1, АД00.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы металла Содержание металла, %, не менее | 97 |
|  | детали штампованные | Разделанные |  |
|  | шины алюминиевые | Без фарфора, изоляции и других посторонних приделок |  |
|  | проволока алюминиевая, проводники тока | Освобожденные от изоляции. В бухтах или в пакетах |  |
|  | брак заготовок, чушки переплавок |  |  |
|  | обрезь труб, листов, лент, профилей, высечка лент, листов | В пакетах |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | В пакетах, пачках, стопках |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы металла Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 90 5 |
|  | Проводники тока после дробления и освобождения от изоляции | Россыпью |  |
|  | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1 и 2-м сортах, но не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной группы металла Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 10 |
|  | Алюминиевые проводники тока | С приделками |  |
|  |  | В хлопчатобумажной изоляции |  |

Примечание. Отходы толщиной более 3 мм поставляются россыпью по согласованию ломосдатчика с потребителем.

Таблица 3

Группа II. Сплавы алюминиевые деформируемые с низким содержанием магния (до 0,8%).

Содержание в сплаве не более: цинка - 0,3%, кремния - 0,7%, меди - 4,9%, железа - 0,7%.

Марки: Д1, В65, Д1П, АД31, АД.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали кованые, штампованные, чушки переплавов, бракованные детали из заготовок и полуфабрикатов | Разделанные |  |
|  | брак и обрезь листов, лент, труб, прутков, профилей и проволоки | В пакетах |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | В пакетах, пачках, стопках |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 93 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 87 3 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |
|  | лом планеров, самолетов, вертолетов | Рубленый и резаный на куски размером, мм, не более | 50010001000 |

Примечания:

1. Лом и кусковые отходы сплава марки АСМ по ГОСТ 14113 - 78 классифицируют только по марке.

2. Отходы толщиной 3 мм поставляются россыпью по согласованию ломосдатчика с потребителем.

Таблица 4

Группа III. Сплавы алюминиевые деформируемые с повышенным содержанием магния (до 1,8%).

Содержание в сплаве не более: кремния - 0,7%; цинка - 0,3%; меди - 4,9%, железа - 0,7%.

Марки: Д12, Д16, АМг1, Д16П.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали кованые, штампованные, чушки переплавов, бракованные детали из заготовок и полуфабрикатов | Разделанные |  |
|  | брак и обрезь листов, лент, труб, прутков, профилей и проволоки | В пакетах |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | В пакетах, пачках, стопках |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 93 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 87 3 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Примечания:

1. Лом и кусковые отходы сплавов марок АД35, АВ, АК4, АК4-1, АМц, АМцС, АД33, АК6, АК8, ММ по ГОСТ 4784 - 74 классифицируют только по маркам.

2. Отходы толщиной более 3 мм поставляются россыпью по согласованию ломосдатчика с потребителем.

Таблица 5

Группа IV. Сплавы алюминиевые литейные с низким содержанием меди (до 1,5%).

Содержание в сплаве не более: цинка - 0,5%; магния - 0,6%; кремния - 13,0%; железа - 1,5%.

Марки: АЛ5, АЛ32, АЛ2, АЛ4, АЛ4-1, АЛ9, АЛ9-1, АЛ34 (ВАЛ5), АЛ4В, АК7 (АЛ9В), АЛ5-1.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали литые, брак литья, чушки переплавов | Разделанные |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 93 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 87 3 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Таблица 6

Группа V. Сплавы алюминиевые литейные с высоким содержанием меди.

Содержание в сплаве не более: магния - 0,8%; кремния - 8,0%; цинка - 0,6%; железа - 1,6%.

Марки: АЛ3, АЛ6, АК5М2 (АЛ3В), АК7М2 (АЛ14В), АЛ7, АЛ19, АК5М7 (АЛ10В), АЛ33 (ВАЛ1).

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали литые, брак литья, чушки переплавов | Разделанные |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 93 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 87 3 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Таблица 6а

Группа V. Сплавы алюминиевые литейные с высоким содержанием кремния.

Содержание в сплаве не более: меди - 6,0%; никеля - 3,6%; цинка - 0,5%; железа - 0,9%.

Марки: АЛ1, АЛ21, АЛ25, АЛ30, АК21М2,5Н2,5, АК18, КС-740.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали литые, брак литья, чушки переплавов | Разделанные |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 93 3 |
| 3 | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 87 3 |

Таблица 7

Группа VI. Сплавы алюминиевые деформируемые с высоким содержанием магния.

Содержание в сплаве не более: цинка - 0,2%; магния - 6,8%; кремния - 0,8%; меди - 0,2%, железа - 0,5%.

Марки: АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг5ц, АМг6.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали кованые, штампованные чушки переплавов, бракованные детали из заготовок и полуфабрикатов | Разделанные |  |
|  | брак и обрезь листов, лент, труб, прутков, профилей и проволоки | В пакетах |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | В пакетах, пачках, стопках |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 90 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Примечание. Отходы толщиной 3 мм поставляются россыпью по согласованию ломосдатчика с потребителем.

Таблица 8

Группа VII. Сплавы алюминиевые литейные с высоким содержанием магния.

Содержание в сплаве не более: цинка - 0,2%; железа - 1,5%; кремния - 1,3%; меди - 0,3%; магния - 13,0%.

Марки: АЛ8, АЛ27, АЛ27-1, АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ28.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали литые, чушки переплавов, брак литья | Разделанные |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 90 1 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Таблица 9

Группа VIII. Сплавы алюминиевые литейные с высоким содержанием цинка.

Содержание в сплаве не более: цинка - 7,0%; магния - 2,8%; кремния - 0,7%; меди - 2,0%; железа - 0,7%.

Марки: В95, 1915 и 1925.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали кованые, штампованные чушки переплавов, бракованные детали из заготовок и полуфабрикатов | Разделанные |  |
|  | брак и обрезь листов, лент, труб, прутков, профилей и проволоки | В пакетах |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | В пакетах, пачках, стопках |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 90 1 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Примечание. Отходы толщиной более 3 мм поставляются россыпью по согласованию ломосдатчика с потребителем.

Таблица 10

Группа IX. Сплавы алюминиевые литейные с высоким содержанием цинка.

Содержание в сплаве не более: цинка - 12,0%; железа - 1,3%; кремния - 8,0%; меди - 5,0%; магния - 0,3%.

Марки: АЛ11, АК4М4, АК4М2Ц6.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 96 |
|  | детали литые, брак литья, чушки переплавов | Разделанные |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 90 1 |
| 2а | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее С приделками. Засоренность черными металлами, %, не более | 75 10 |

Таблица 11

Группа X. Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов низкокачественные, не отвечающие требованиям I - IX групп.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям сортов основных групп | Содержание металла, %, не менее | 70 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Содержание металла, %, не менее Неразделенный, нерезаный, неразобранный | 50 1 |
|  | проволока и провода сталеалюминиевые; |  |  |
|  | самолетный лом, баки самолетные, моторы |  |  |
| 2а | фольга алюминиевая | Баз лака, краски и бумаги |  |
|  | тубы алюминиевые | В пакетах |  |

Примечания:

1. Авиационные моторы и самолетный лом должны быть разделаны, разобраны и разрезаны.

2. Лом и отходы с содержанием металла менее 50% не заготавливают и она подлежит разделке и обогащению до содержания металла, предусмотренного вторым сортом.

КЛАСС Б. СТРУЖКА АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Классификация стружки по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 12

Группа I - IX

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка сыпучая, россыпью | Одной марки сплава. Металлургический выход, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более Засоренность сталью, %, не более | 90 3 0,1 |
| 2 | Стружка сыпучая, россыпью | Одной марки сплава. Металлургический выход, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более Засоренность сталью, %, не более | 75 12 5 |
| 3 | Стружка сыпучая, россыпью | Одной группы сплавов. Металлургический выход, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более Засоренность сталью, %, не более | 70 15 10 |
| 4 | Стружка вьюнообразная | Одной группы сплавов. В пакетах. Размер пакета, мм, не более Масса пакета, не более Металлургический выход, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более Засоренность сталью, %, не более | 400400700 150 85 40 1 |
| 5 | Стружка сыпучая, не отвечающая требованиям 1, 2, 3-го сортов | Одной группы сплавов. Металлургический выход, %, не менее Содержание влаги, %, не более | 50 20 |

Примечание. В стружке I - IX групп не допускаются: лом, кусковые отходы, съемы цветных металлов, стружка из немагнитных нержавеющих сталей, а также прочих цветных металлов.

Таблица 13

Группа X. Стружка алюминиевая и алюминиевых сплавов низкокачественная

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка вьюнообразная | Металлургический выход, %, не менее Непакетированная | 40 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Таблица 14

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съемы и шлаки алюминиевых сплавов при содержании цинка не более 0,6%, не засоренные другими металлами и сплавами, кирпичом, графитом и т. д., без порошковой мелочи | Металлургический выход, %, не менее Размер куска, мм, не менее Содержание примеси железа, %, не более | 80 501000 1,5 |
| 2 | Съемы и шлаки алюминиевых сплавов при содержании цинка не более 0,6%, не засоренные другими металлами и сплавами, кирпичом, графитом и т. д., без порошковой мелочи | Металлургический выход, %, не менее Размер куска, мм, не менее | 60 501000 |
|  | Фольга алюминиевая | Окрашенная, с бумагой. Фольга окрашенная поставляется в пакетах |  |
|  | Тубы алюминиевые | Окрашенные в пакетах |  |
| 3 | Съемы и шлаки, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов в том числе: | Металлургический выход, %, не менее Размер куска, мм, не менее | 25 501000 |
|  | Мелкая стружка, алюминиево-наждачная пыль и отсевы алюминиевых шлаков | Размер, мм, не более | 3 |
| 4 | Съемы и шлаки, не отвечающие требованиям 1, 2, 3-го сортов и другие алюминийсодержащие отходы, в том числе: | Металлургический выход, %, не менее | 20 |
|  | Мелкая стружка, алюминиево-наждачная пыль и отсевы алюминиевых шлаков | Размер, мм, не более | 3 |

3.5.2. Вольфрам, вольфрамосодержащие химические соединения, сплавы вольфрама

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 15

Группа I. Вольфрам металлический

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, неокисленные, в том числе: | Содержание вольфрама, %, не менее Масса отдельных кусков, г, не менее | 90 10 |
|  | трубы, стержни, прутки, пластины, брак штабиков, обрезь ленты, фольги, вырубки, горячей штамповки |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, указанные в 1-м сорте, окисленные, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее Масса отдельных кусков, г, не менее | 90 10 |

Таблица 16

Группа II. Сплавы на основе вольфрама

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы сплава вольфрама с торием, не засоренные другими металлами и сплавами | Разделанные. Содержание вольфрама, %, не менее | 98 |
| 2 | Лом и кусковые отходы сплавов на вольфрамовой основе без тория, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Разделанные. Содержание вольфрама, %, не менее | 90 |
| 2а | Кусковые отходы твердых сплавов | Содержание вольфрама, %, не менее | 65 |
| 3 | Лом и кусковые отходы сплавов на основе вольфрама без механической засоренности другими металлами и сплавами (допускается наличие припоя), не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Разделанные. Содержание вольфрама, %, не менее | 50 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА, ПУТАНАЯ ПРОВОЛОКА, МЕЛКИЙ ЛОМ

Таблица 17

Группа I, II.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, путаная проволока, мелкий лом, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее | 90 |
| 2 | Стружка, путаная проволока, мелкий лом, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание вольфрама, %, не менее Засоренность углеродистой сталью, %, не более | 85 15 |

КЛАСС В. ПОРОШКООБРАЗНЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 18

Группа I. Вольфрам и его сплавы

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порошок сметки, высевки, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее | 95 |
| 2 | Порошок сметки, высевки, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее | 85 |
| 3 | Порошкообразные отходы от пластифицированных заготовок и при производстве твердых сплавов | Содержание вольфрама, %, не менее | 50 |

Таблица 19

Группа II. Вольфрамосодержащие химические соединения

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста, порошок сметки, высевки химических соединений, без механической засоренности другими металлами и сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее | 75 |
| 2 | Отходы, указанные в 1 сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание вольфрама, %, не менее | 65 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Лом и отходы, не удовлетворяющие требованиям вышеперечисленных групп и сортов.

Таблица 20

Группа I. Отходы и разделанный лом

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы и разделанный лом | Содержание вольфрама, %, не менее | 20 |

Таблица 20а

Группа II. Пылевидные отходы

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пылевидные отходы от алмазной заточки инструмента, оснащенного твердыми сплавами | Содержание вольфрама, %, не менее Не допускается механическая засоренность кусками других металлов и сплавов и неметаллическими предметами | 15 |
| 2 | Пылевидные отходы твердых сплавов от заточки инструмента, оснащенного твердыми сплавами на кругах КЗ и др. | Содержание вольфрама, %, не менее Не допускается механическая засоренность кусками других металлов и сплавов и неметаллическими предметами | 5 |
| 3 | Пылевидные отходы твердых сплавов от заточки режущих инструментов, окалина и пылевидные отходы быстрорежущей стали | Содержание вольфрама, %, не менее Не допускается механическая засоренность кусками других металлов и сплавов и неметаллическими предметами | 3 |

Таблица 20б

Группа III. Лом шарошечных долот

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом шарошек штыревых и полуштыревых шарошечных долот, без посторонних предметов | Отделенные от корпуса долота (допускается наличие в шарошках тел качения) |  |
| 2 | Лом трехшарошечных штыревых долот, без посторонних предметов | Неразделанный |  |
| 3 | Лом трехшарошечных полуштыревых долот, без посторонних предметов | Неразделанный |  |
| 4 | Лом одношарошечных долот, без посторонних предметов | Неразделанный |  |

3.5.3. Кадмий

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 21

Группа I. Кадмий чистый (нелегированный).

Марки: Кд-0, Кд-1, Кд-2, Кд-00, Кд-000, Кд-0А.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и отходы кадмия, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Содержание кадмия, %, не менее | 99 |
|  | брак, обрезки и обсоски анодных пластин, чушки (неликвидов), другие чистые кадмиевые куски | Содержание масла, влаги и других неметаллических материалов, %, не более | 1 |
| 2 | Лом и отходы кадмия, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Содержание кадмия, %, не менее | 5 |
|  | съемы и сплески от плавки и розлива кадмия, катодные крючки и сетки, покрытые кадмием (из ванн для кадмирования и т. д.) |  |  |

3.5.4. Кобальт

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 22

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы кобальта и его сплавов | Содержание кобальта, %, не менее | 0,5 |

КЛАСС Б. ПОРОШКООБРАЗНЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 22

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы порошкообразные кобальтосодержащие от заточки режущего инструмента и другие кобальтосодержащие отходы | Содержание кобальта, %, не менее | 0,3 |

3.5.5. Магний и магниевые сплавы

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 24

Группа I. Магниево-алюминиевые сплавы и магний всех марок

Марки магниево-алюминиевых сплавов: МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ4п.ч., МЛ5, МЛ5п.ч., МЛ5о.н., МЛ6, МА1, МА2, МА2-1, МА2-1п.ч., МА5

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Магний - по одной группе металла, магниевые сплавы - по одной марке сплава. Содержание неметаллических материалов, %, не более | 2 |
|  | лом литых, кованых и прессованных деталей, слитки переплавов | Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 1000 600 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Засоренность, %, не менее: сталью неметаллическими материалами Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 85 10 5 1000 600 |

Таблица 24а

Группа II. Литийсодержащие магниевые сплавы (МА21 и др.).

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Магний - по одной группе металла, магниевые сплавы - по одной марке сплава. Содержание неметаллических материалов, %, не более | 2 |
|  | лом литых, кованых и прессованных деталей, слитки переплавов | Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 1000 600 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Засоренность, %, не менее: сталью неметаллическими материалами Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 85 10 5 1000 600 |

Таблица 24б

Группа III. Магниевые сплавы, не входящие в I и II группы, и магний всех марок.

Марки магниевых сплавов: МЛ8 (МЛ12-1), МЛ15, МЛ9, МА8, МА8п.ч., МА11, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МА19, МА14 (ВМ65-1), МА15 (ВМД-3), МА17 (МД3-1), МА20.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Магний - по одной группе металла, магниевые сплавы - по одной марке сплава. Содержание неметаллических материалов, %, не более | 2 |
|  | лом литых, кованых и прессованных деталей, слитки переплавов | Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 1000 600 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Засоренность, %, не менее: сталью неметаллическими материалами Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 85 10 5 1000 600 |

Таблица 24в

Группа IV. Магний и магниевые сплавы, указанные в группах I и III.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом, не засоренный другими цветными металлами и сплавами, а также указанный в первых сортах групп I, III, но не отвечающий требованиям первых сортов групп I, III | Одной группы сплавов. Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Засоренность, %, не менее: сталью неметаллическими материалами Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 85 10 5 1000 600 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, не отвечающие требованиям первого сорта группы IV и вторых сортов групп I и III | Одной группы сплавов. Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Засоренность, %, не менее: сталью неметаллическими материалами Размер куска, мм, не более: длина ширина (диаметр) | 60 25 15 1000 600 |

Таблица 24г

Группа V. Лом и кусковые отходы магния и магниевых сплавов низкокачественные.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов групп I, III, IV групп | Магний и магниевые сплавы группы I, III, IV Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Мелкая обрезь и высечка поставляются в пакетах или в таре | 50 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА

Таблица 24д

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брикеты стружки магния и магниевых сплавов | Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более в том числе влаги, не более | 50 0,5 0,1 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Таблица 24е

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлаки (в слитках) | Содержание магния и магниевых сплавов, %, не менее | 50 |

Медь и сплавы на медной основе

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 25

Группа I. Медь без полуды и пайки.

Содержание меди не менее 99,5%.

Марки: М0, М1, М2, М3.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
|  | брак литых, кованых и штампованных деталей |  |  |
|  | обрезь, высечка листов, лент, труб, решеток и проволоки, проводники тока без изоляции | Увязанные в бухты или в пакетах |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами и черными металлами в сумме, %, не более | 5 |
|  | проводники тока после дробления и освобождения от изоляции | Россыпью или в пакетах |  |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами в сумме, %, не более Засоренность алюминием не допускается. | 10 |
|  | проводники тока медные лакированные | В бухтах или в пакетах |  |
| 4 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 3-го сортов, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами и другими цветными металлами и сплавами, %, не более черными металлами, %, не более | 10 5 |
|  | проводники тока в хлопчатобумажной и шелковой изоляции | В бухтах или в пакетах |  |

Примечание: Проводники тока в пакетах не должны содержать черных металлов.

Таблица 26

Группа II. Медь с полудой и пайкой.

Марки: М0, М1, М2, М3, М4.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы луженой и паяной меди, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
|  | медные проводники тока, луженые, без изоляции | В бухтах или в пакетах |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы луженой и паяной меди, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами и черными металлами в сумме, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов, в том числе: | Одной группы металла. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами в сумме, %, не более Засоренность алюминием не допускается. | 10 |
|  | медные проводники тока, луженые, в изоляции (хлопчатобумажной, шелковой), лакированные | В бухтах или в пакетах |  |

Примечание: Проводники тока в пакетах не должны содержать черных металлов.

Таблица 27

Группа III. Латуни двойные без полуды и пайки.

Содержание меди не менее 60%.

Марки: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
|  | латунные винтовочные, револьверные, пушечные гильзы | Без капсюльных трубок. Не содержащие биметаллических гильз |  |
|  | обрезь, высечка, брак листов, лент, проволоки, радиаторные трубки | В бухтах или в пакетах |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной марки сплава. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами черными и цветными металлами и сплавами | 5 3 |
| 3а | Лом, не отвечающий требованиям 1 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами черными и цветными металлами и сплавами | 5 3 |
| 4 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а, 3, 3а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами другими металлами и сплавами | 5 10 |

Таблица 28

Группа IV. Латуни оловянные, оловянно-свинцовые, латуни двойные паяные и луженые.

Содержание в сплаве не более: олова - 2,5%; свинца - 3,0%.

Марки: ЛО90-1, ЛО79-1, ЛО62-1, Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛМцОС58-2-2-2, ЛО60-1, ЛМ25С2.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
|  | паяные радиаторные трубки | В связках или в пакетах. |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
|  | радиаторы автомобильные, транспортные, самолетные | Одной группы сплавов. Разделанные в пакетах. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Ширина, мм, не более | 6 600 |
| 3 | Кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной марки сплава. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами черными и цветными металлами и сплавами | 5 3 |
| 3а | Лом, не отвечающий требованиям 1 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами черными и цветными металлами и сплавами | 6 3 |
| 4 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а, 3, 3а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами другими металлами и сплавами | 6 10 |

Примечание. По согласованию ломосдатчика с потребителем допускается разделанные радиаторы не пакетировать.

Таблица 29

Группа V. Латуни свинцовые.

Содержание в сплаве свинца не более 3,0%.

Марки: ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛЖС58-1-1, ЛЦ 40С, ЛЦ 40Сд.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
|  | винтовочные гильзы стреляные или обожженные капсюльные втулки обрезь, высечка листов, прутков, труб | Не содержащие биметаллических гильз и пульного свинца В бухтах или в пакетах |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, указанный в 1-м сорте, но не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами в сумме, %, не более: | 10 |

Таблица 30

Группа VI. Латуни кремнистые.

Содержание в сплаве кремния не более 4,5%.

Марки: ЛК80-3, ЛКС80-3-3, ЛЦ16К4.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами в сумме, %, не более: | 10 |

Таблица 31

Группа VII. Латуни марганцовистые.

Содержание в сплаве марганца не более 4,0%.

Марки: ЛЦ40Мц1,5, ЛЦ40Мц3Ж, ЛМц58-2, ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ40Мц3а, ЛЖМц 59-1-1.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
|  | гребные винты | Масса отдельных кусков, кг, не более | 250 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов, в том числе: | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами, %, не более: | 10 |
|  | гребные винты | Масса отдельных кусков, кг, не более | 250 |

Примечание. По согласованию ломосдатчика с потребителем допускается масса отдельных кусков гребных винтов более 300 кг.

Таблица 32

Группа VIII. Латуни алюминиевые.

Содержание в сплаве алюминия не более 7,0%.

Марки: ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛЦ23А6Ж3Мц2, ЛЦ30А3, ЛАЖ60-1-1Л, ЛМцНЖА60-2-1-1-1.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2, 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими металлами и сплавами в сумме, %, не более: | 10 |

Таблица 33

Группа IX. Бронзы оловянные.

Марки: Бр.ОФ8,0-0,3, Бр.ОФ7-0,2, Бр.ОФ6,5-0,4, Бр.ОФ6,5-0,15, Бр.ОФ4-0,25, Бр.ОЦ4-3, Бр.ОЦ4-4-2,5, Бр.ОЦ4-4-4, Бр.О3Ц7С5Н1, Бр.О3Ц12С5, Бр.О5Ц5С5, Бр.О4Ц4С17, Бр.О10Ц2, Бр.О10Ц10, Бр.ОФ2-0,25, Бр.О8С4, Бр.О4Ц7С7, Бр.О6Ц6С3.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1а | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 6 3 |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Содержание химических примесей, %, не более в том числе: сурьмы железа алюминия Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 6 1,3 0,5 0,4 0,05 3 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Содержание химических примесей, %, не более в том числе: сурьмы железа алюминия Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 4 1,3 0,5 0,4 0,05 3 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание, %: олова, не менее цинка, не более Содержание химических примесей, %, не более в том числе: сурьмы железа алюминия Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 2 13 1,3 0,5 0,4 0,05 5 |
| 4 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 3-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность, %, не более: другими металлами и сплавами неметаллическими материалами | 5 5 |

Таблица 34

Группа X. Бронзы алюминиевые с железом и марганцем.

Содержание в сплаве, не более: железа - 4,0%, марганца - 3%.

Марки: Бр.А5, Бр.А7, Бр.Амц9-2, Бр.А10Ж3Мц2, Бр.А9Мц2л, Бр.А9ЖЗЛ, Бр.А10Мц2Л.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами в сумме, %, не более | 10 |

Таблица 34а

Группа XI. Бронзы безоловянные специальные.

Марки: Бр.АЖН 10-4-4, Бр.КМц 3-1, Бр.Мц5, Бр.КН1-3, Бр.А10Ж4Н4Л4, Бр.АЖС7-1,5-1,5, Бр.А11Ж6Н6, Бр.А9Ж4Н4Мц1, Бр.А7Мц15Ж3Н2Ц2

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами в сумме, %, не более | 10 |

Таблица 35

Группа XII. Бронзы бериллиевые.

Марки: Бр, Б2, Бр.БНТ1,7, Бр.БНТ1,9, Бр.БНТ1,9Мг.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами в сумме, %, не более | 10 |

Таблица 36

Группа XII. Бронзы свинцовые

Марки: Бр.С-30, Бр.СН60-2,5, Бр.СУ3М3Ц3С20Ф.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 3 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, %, не более | 5 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Засоренность неметаллическими материалами, черными и другими цветными металлами и сплавами в сумме, %, не более | 10 |

Таблица 37

Группа XIII.

Лом и кусковые отходы низкокачественные, не отвечающие требованиям I - XII групп.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы меди, латуни, бронзы | Неразделанные. Засоренность, %, не более: неметаллическими материалами другими металлами и сплавами | 5 15 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Засоренность неметаллическими материалами и другими металлами и сплавами, %, не более | 40 |
|  | детали дистанционных трубок и взрывателей, проводники тока в различной изоляции |  |  |
|  | радиаторы | Неразделанные. |  |
| 3 | Лом и кусковые отходы, указанные в 1 и 2-м сортах, но не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов, в том числе: | Содержание меди, %, не менее | 12 |
|  | якоря электродвигателей, радиаторы с железными охладительными пластинами, проволока, проводники тока и кусковые отходы медестальные |  |  |

КЛАСС Б. СТРУЖКА МЕДИ И СПЛАВОВ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ

Классификация стружки по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 38

Группа I - XII

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка сыпучая в брикетах, а также стружка оловянной бронзы с содержанием олова - не менее 6% (отвечающая требованиям класса А, группы IX, сорт 1) | Одной марки сплава, а меди - по одной группе металла Содержание, %, не более: механических примесей черных металлов влаги и масла | 0,2 1,5 |
| 2 | Стружка сыпучая в брикетах, а также стружка оловянной бронзы с содержанием олова - не менее 4% (отвечающая требованиям класса А, группы IX, сорта 2), а также стружка, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание, %, не более: механических примесей черных металлов влаги и масла в медной стружке и стружке оловянной бронзы содержание %, не более: влаги и масла железа | 1 5 3 0,5 |
| 3 | Стружка сыпучая, а также стружка оловянной бронзы с содержанием олова - не менее 2% (отвечающая требованиям класса А, группы IX, сорта 3) | Одной марки сплава. Содержание, %, не более: механических примесей черных металлов влаги и масла в медной стружке и стружке оловянной бронзы содержание %, не более: влаги и масла железа | 2 10 3 1 |
| 4 | Стружка, не отвечающая требованиям 1, 2 и 3-го сортов в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание, %, не более: механических примесей: железа алюминия влаги и масла | 3 0,5 15 |
|  | стружка вьюнообразная | В пакетах |  |

Примечания:

1. В стружке I - XII групп не допускаются: куски посторонних металлов, механическая примесь из немагнитных нержавеющих сталей, а также прочих цветных металлов и сплавов.

2. По согласованию ломосдатчика с потребителем допускается не пакетировать вьюнообразную стружку.

Таблица 39

Группа XIII. Стружка низкокачественная

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, указанная в сортах групп I - XII, но не отвечающая требованиям I - XII групп | Содержание меди и медных сплавов, %, не менее | 50 |
| 2 | Стружка, не отвечающая требованиям 1 сорта | Содержание меди и медных сплавов, %, не менее | 12 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Таблица 40

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медьсодержащие шлаки | Содержание меди, %, не менее Масса отдельных кусков, кг, не более | 12 500 |
| 2 | Шлаки, козлы, печные выломки, сора, пропиловка, медная и медно-графитовая пыль и другие медьсодержащие отходы | Содержание меди, %, не менее | 3 |

3.5.7. Молибден, молибденосодержащие химические соединения, сплавы молибдена

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 41

Группа I. Молибден металлический.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, неокисленные, в том числе: | Содержание молибдена, %, не менее Масса отдельных кусков, г, не менее | 90 10 |
|  | трубы, стержни, прутки, пластины, брак штабиков, обрезь ленты, фольги, вырубки горячей штамповки |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание молибдена, %, не менее Масса отдельных кусков, г, не менее | 90 10 |

Таблица 42

Группа II. Сплавы на основе молибдена.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и отходы сплавов на основе молибдена, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание молибдена, %, не менее | 90 |
| 2 | Лом и отходы сплавов на основе молибдена, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе сплавы, содержащие 50% молибдена и 50% вольфрама | Содержание молибдена, %, не менее | 50 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА, ПУТАНАЯ ПРОВОЛОКА.

Классификация стружки, путаной  проволоки по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 43

Группа I, II.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, путаная проволока, не засоренная другими металлами и сплавами | Содержание молибдена, %, не менее | 90 |
| 2 | Стружка, путаная проволока, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Содержание молибдена, %, не менее Засоренность углеродистой сталью, %, не более | 85 15 |

КЛАСС В. ПОРОШКООБРАЗНЫЕ ОТХОДЫ.

Таблица 44

Группа I. Молибден и его сплавы.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порошок, сметки, высевки, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание молибдена, %, не менее | 95 |
| 2 | Отходы, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание молибдена, %, не менее | 85 |

Таблица 45

Группа II. Молибденосодержащие химические соединения.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста, порошок, сметки, высевки химических соединений, не засоренные другими металлами и сплавами | Содержание молибдена, %, не менее | 75 |
| 2 | Отходы, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание молибдена, %, не менее | 65 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ

Лом и отходы, не удовлетворяющие требованиям вышеперечисленных групп и сортов.

Таблица 46

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Отходы и разделанный лом и другие молибденосодержащие отходы | Содержание молибдена, %, не менее | 20 |

3.5.8. Никель и никелевые сплавы

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 47

Группа I. Никель чистый и никель полуфабрикатный.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Чистый никель - по одной группе металла, полуфабрикатный - по одной марке сплава Содержание металла, %, не менее | 98 |
|  | обрезь и высечка полос, отходы труб, прутков и проволоки | В пакетах |  |
|  | отходы никелевых анодов | Россыпью |  |
|  | отходы толщиной более 3 мм | Россыпью или в пакетах |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 90 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность другими металлами и сплавами, %, не более | 80 5 |

Таблица 48

Группа II. Сплавы никелевые.

Марки: НК0,2, НМц2,5, НМцАК2-2-1,НХ9,5, НХ9.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее В пакетах | 98 |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 90 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 90 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность другими металлами и сплавами, %, не более | 80 5 |

Таблица 49

Группа III. Сплавы медно-никелевые.

Марки: МНМц43-0,5, МНМц40-1,5, МНЖМц30-1-1, МНЖ5-1, МН19, МН16, МНА13-3, МНА6-1,5, МНМц3-12, МН0,6, МНМцАЖ3-12-0,3-0,3, МНМЖМц28-2,5-1,5, МН95-5, МНЖКТ5-1-0,2-0,2.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 98 |
|  | трубы, прутки, сетки, обрезь и высечка полос, художественные изделия и т. д. | В пакетах |  |
| 2 | Кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами и нейзильбером, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 90 |
| 2а | Лом, не засоренный другими металлами и сплавами и нейзильбером, не отвечающий требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 90 |
|  | пульная мельхиоровая оболочка |  |  |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям 1, 2 и 2а-го сортов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность другими металлами и сплавами, %, не более | 80 5 |

Таблица 49а

Группа IV. Нейзильбер.

Марки: МНЦ 15-20, МНЦС 16-29-1,8.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы нейзильбера, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее В пакетах, пучках | 98 |
| 2 | Лом и кусковые отходы нейзильбера, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее | 90 |

Таблица 50

Группа V. Лом и кусковые отходы никеля и никелевых сплавов низкокачественные, не отвечающие требованиям I - IV групп

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы никеля и никелевых сплавов, не отвечающие требованиям всех сортов I - IV групп | Содержание металла, %, не менее | 25 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА НИКЕЛЯ И НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Таблица 51

Группы I - III.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не засоренная другими металлами и сплавами и нейзильбером | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более | 97 3 |
| 2 | Стружка, не засоренная другими металлами и сплавами и нейзильбером, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более | 88 12 |

Примечание. В стружке всех сортов I - IV групп не допускаются: лом, кусковые отходы, а также прочие цветные металлы.

Таблица 51а

Группа IV. Стружка нейзильбера.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка нейзильбера, не засоренная другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Содержание влаги и масла, %, не более | 88 12 |  |

Таблица 52

Группа V. Низкокачественная стружка.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не отвечающая требованиям 1 и 2-го сортов I - III групп | Содержание никеля, кобальта и меди в сумме, %, не менее В стружке не допускается присутствие цинка, свинца и мышьяка | 25 |
| 2 | Стружка нейзильбера, не отвечающая требованиям 1-го сорта IV группы | Содержание никеля, кобальта и меди в сумме, %, не менее | 25 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ НИКЕЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ

Таблица 53

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печные выломки и подины печей, катодные крючки с наросшим никелем, шлаки (съемы) | Содержание никеля, меди и кобальта в сумме, %, не менее | 20 |
| 2 | Отходы, не удовлетворяющие требованиям 1-го сорта, шламы, соли и другие никельсодержащие отходы | Масса отдельных кусков, кг, не более Содержание никеля и кобальта в сумме, %, не менее | 100 3 |

3.5.9. Олово и оловянно-свинцовые сплавы.

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ

Таблица 54

Группа I. Олово и оловянные сплавы.

Содержание свинца не более 3,0%.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Размер отдельных кусков, мм, не более | 90 3 200 |
|  | слитки переплавов, олово губчатое (регенерированное) в брикетах, высечка, фольга, припои ПОССу 95-5 |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Размер отдельных кусков, мм, не более | 80 3 200 |
|  | слитки переплавов, лом баббитов марок Б88, Б83, Б83С |  |  |

Таблица 55

Группа II. Сплавы оловянно-свинцовые.

Содержание олова не менее 1,8%.

Марки: баббиты Б16, БН, БС6, типографские сплавы К2, Ш1, П1, П2, ЛН, Гс, Ш2, Ш3, Мн, ЛнГ, Ст1, Ст2, Нт, У, К1, припои.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Размер отдельных кусков, мм, не более | 60 3 200 |
|  | припои ПОС 61М |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Размер отдельных кусков, мм, не более | 30 3 200 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Одной группы сплавов. Содержание олова, %, не менее Засоренность неметаллическими материалами, %, не более Размер отдельных кусков, мм, не более | 1,8 3 200 |
|  | переплав и лом баббитов, типографских сплавов, припои |  |  |

Таблица 56

Группа III. Лом и кусковые отходы олова и оловянно-свинцовых сплавов низкокачественные, не отвечающие требованиям I - II групп

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы олова и оловянно-свинцовых сплавов, не отвечающие требованиям сортов I - II групп, в том числе: | Содержание олова, %, не менее | 1,8 |
|  | катодные крючки, сетки из ванн лужения |  |  |

КЛАСС АК. ОТХОДЫ БЕЛОЙ ЖЕСТИ И ЛОМ ЛУЖЕНОЙ ТАРЫ

Таблица 57

Группа I. Отходы белой жести.

Группа II. Лом луженой тары

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, в том числе: | Содержание олова, %, не менее | 3 |
|  | отходы белой жести, изделия из белой жести | Нелакированные. Россыпь в связках. Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 15 |
|  | лом консервных банок и другая луженая тара | Нелакированные. Навалом или в кипах массой, кг, не более Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 30 15 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Нелакированные. Содержание олова, %, не менее Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 1 20 |
| 2а | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами | Лакированные. Содержание олова, %, не менее Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 1 20 |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Нелакированные. Содержание олова, %, не менее Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 0,4 30 |
| 3а | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами | Лакированные. Содержание олова, %, не менее Налет ржавчины, %, от общей поверхности | 0,4 30 |

Примечания:

1. Засоренность бумагой, тряпками, древесиной, жирами, консервами и т. д. не более 5%.

2. Загрязненность остатками масляной краски, смолой, нефтью и другими водонерастворимыми материалами не допускается.

Таблица 58

Группа III. Отходы белой жести и лом луженой тары низкокачественные, не отвечающие требованиям I - II групп

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы белой жести, не отвечающие требованиям всех сортов I группы | Содержание олова, %, не менее | 0,3 |
| 2 | Лом луженой тары, не отвечающий требованиям всех сортов II группы | Содержание олова, %, не менее | 0,3 |
| 3 | Отходы белой жести, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание олова, %, не менее | 0,3 |
| 4 | Лом луженой тары, не отвечающий требованиям 2-го сорта | Содержание олова, %, не менее | 0,3 |

Примечания:

1. Засоренность бумагой, тряпками, древесиной, жирами, остатками пищевых продуктов и т. д. не более 5%.

2. Загрязненность остатками масляной краски, нефтью и другими водонерастворимыми материалами не допускается.

КЛАСС Б. СТРУЖКА ОЛОВА И ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ.

Классификация стружки по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 59

Группа I.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка олова и оловянных сплавов, не засоренная другими металлами и сплавами | Содержание олова, %, не менее | 80 |

Таблица 59а

Группа II.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка оловянно-свинцовых сплавов, не засоренная другими цветными металлами и сплавами | Содержание олова, %, не менее Механические примеси, %, не более в том числе: стружка черных металлов, %, не более | 1,8 5 1,5 |

Таблица 60

Группа III. Стружка олова и оловянно-свинцовых сплавов низкокачественная.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не отвечающая требованиям сортов I и II групп | Содержание олова, %, не менее | 1,8 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОЛОВОСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ.

Таблица 61

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изгари, съемы, золы, порошки из припоев | Содержание олова, %, не менее Содержание масла, влаги и других неметаллических материалов, %, не более | 70 5 |
| 2 | Отходы, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание олова, %, не менее Содержание масла, влаги и других неметаллических материалов, %, не более | 50 10 |
| 3 | Отходы, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов, в том числе: | Содержание олова, %, не менее Содержание масла, влаги и других неметаллических материалов, %, не более | 1 15 |
|  | шламы, скрап, шлаки и другие оловосодержащие отходы |  |  |

3.5.10. Ртуть и ее соединения

КЛАСС Д. РТУТЬ ОТРАБОТАННАЯ

Таблица 62

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртуть металлическая, вылитая из вышедших из эксплуатации выпрямителей и приборов | Содержание ртути, %, не менее Загрязнение растворенными металлами, органическими соединениями и механическими примесями, %, не более | 95 5 |
| 2 | Ртуть металлическая в приборах, вышедших из применения, отходы химических и других производств | Содержание ртути, %, не менее Содержание металлических загрязнений, %, не более | 70 30 |

КЛАСС Е. ОТХОДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ТВЕРДЫЕ.

Таблица 63*

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы фармацевтических и химических производств с включением загрязнений металлической ртути | Содержание ртути, %, не менее | 30 |
| 2 | Кусковые отходы (твердые) машиностроительного, электротехнического и других производств Ртутноокисные элементы | Содержание ртути, %, не менее | 2 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ.

Таблица 65

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шламы ртутьсодержащие различных производств, содержащие металлическую ртуть и ртуть в виде соединения, а также выломки полов, стен и других элементов зданий и сооружений, футеровка и детали технологического оборудования | Содержание ртути, %, не менее Твердые, однородные по крупности Содержание влаги, %, не более | 0,5 30 |
| 2 | Лампы с ртутным наполнением. Растворы, содержащие ртуть, отходы ртути, не отвечающие требованиям всех сортов классов Д и Е и другие ртутьсодержащие отходы | Содержание ртути, %, не менее | 0,3 |

3.5.11. Свинец и свинцовые сплавы

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ СВИНЦА И СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ.

Таблица 56

Группа I. Свинец чистый.

Марки: С0000, С0, С1, С2, С3, С000, С00.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Одной группы металла. Содержание металла, %, не менее | 97 |
|  | чушки переплавов, брак заготовок, обрезь рольного свинца, отходы проката и проволоки |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы металла. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 90 5 |

Таблица 67

Группа II. Свинец сурьмянистый.

Марки: ССу1, ССу2, ССу3, ССу8, ССу10, ССуМ, ССуМ1, ССуМ2, ССуМ3, ССуМт, ССуМ0, ССуА, УС, ССу, типографские сплавы МШ1, МШ2, МШ3, МП1, МСМ1, Млн1.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом кабельной оболочки, свинец, выплавленный из кабеля, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 95 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, а также указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 93 |
| 3 | Лом и кусковые отходы типографских сплавов | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 90 |

Таблица 68

Группа III. Баббиты кальциевые.

Марки: БКА, БК2, БК2Ш.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы кальциевых баббитов, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплавов. Содержание металла, %, не менее | 95 |
| 2 | Лом и кусковые отходы кальциевых баббитов, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Содержание других металлов и сплавов, %, не более в том числе черных, %, не более | 85 10 5 |

Таблица 69

Группа IV. Лом и кусковые отходы свинца и свинцовых сплавов низкокачественные, не отвечающие требованиям I - III групп.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не отвечающие требованиям сортов групп I - III | Содержание металла, %, не менее | 75 |

КЛАСС АЛ. ЛОМ И ОТХОДЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Таблица 70

Группа I. Свинец аккумуляторных батарей

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: | Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы в сумме), %, не менее | 90 |
|  | брак решеток, клеммы |  |  |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1-го сорта, в том числе: | Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях в сумме), %, не менее | 85 |
|  | батареи аккумуляторные свинцовые без моноблоков, крышек и сепараторов |  |  |
| 3 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, не отвечающие требованиям 1 и 2-го сортов, в том числе: | Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях в сумме), %, не менее | 75 |
|  | батареи аккумуляторные свинцовые без моноблоков и крышек |  |  |
| 4 | Лом батарей аккумуляторных свинцовых с медными пластинами, не засоренный другими металлами и сплавами, без моноблоков, крышек и змеевиков | Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях, медь и ее сплавы в сумме), %, не менее | 75 |
| 4а | Лом серебросодержащих аккумуляторных батарей | Неразделанный |  |

Таблица 71

Группа II. Свинец аккумуляторных батарей низкокачественный, не отвечающий требованиям группы I.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом батарей аккумуляторных свинцовых | Неразделанный. Со слитым электролитом. Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях в сумме), %, не менее | 50 |
| 2 | Лом батарей аккумуляторных свинцовых с медными пластинами, в том числе: | Неразделанный. Со слитым электролитом. Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях, медь и ее сплавы в сумме), %, не менее | 40 |
|  | батареи аккумуляторные в асфальтопеках, моноблоках со слитым электролитом | Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях в сумме), %, не менее | 40 |
| 3 | Лом батарей аккумуляторных свинцовых | Неразделанный. С электролитом. Содержание металла (свинец, свинцовосурьмянистые сплавы, свинец в соединениях в сумме), %, не менее | 40 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА СВИНЦА И СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ.

Таблица 72

Группа I. Свинец и свинцовые сплавы.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка свинца и кальциевых баббитов, не засоренная другими металлами и сплавами | Содержание металла, %, не менее Содержание в металле, %: свинца, кальция и натрия в сумме, не менее меди, не более сурьмы, не более олова, не более магния, не более | 97 99,3 0,1 0,25 0,1 0,1 |
| 2 | Стружка свинцово-сурьмянистых баббитов, не засоренная другими металлами и сплавами | Одной марки или одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 97 |

Таблица 73

Группа II. Стружка свинца и свинцовых сплавов низкокачественная.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не отвечающая требованиям сортов группы I | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее | 50 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ОТХОДЫ.

Таблица 74

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1а | Отходы, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание свинца и сурьмы, %, не менее Содержание влаги, %, не более | 40 10 |
| 1 | Шламы, съемы, изгарь, пыли, в том числе: активная масса лома аккумуляторных свинцовых батарей (аккумуляторные шламы) | Содержание свинца и сурьмы, %, не менее Содержание влаги, %, не более | 60 10 |
| 2 | Шламы, шлаки, глет, паста, зола, тировые земли и другие свинецсодержащие отходы | Содержание свинца, %, не менее Содержание влаги, %, не более | 10 15 |

3.5.11. (Измененная редакция, Изм. № 5)

3.5.12. Титан и титановые сплавы

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

Таблица 75

Группа I. Титан чистый (нелегированный).

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами. Кусковые отходы, полученные в процессе изготовления полуфабрикатов и деталей | Одной марки сплава. Поверхность не должна быть окислена (без цветов побежалости и окалины), без визуально обнаруженных трещин, надрывов и расслоений. Разделанный. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 5 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Разделанные. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 250 |
| 3 | Прессостатки, полученные при прессовании полуфабрикатов из заготовок, нагретых в хлорбариевых ваннах или с применением смазок Лом и кусковые отходы, не удовлетворяющие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной марки сплава. Разделанные. |  |

Примечание: Лом и кусковые отходы не должны быть загрязнены маслом, эмульсией, посторонними предметами и отходами черных и цветных металлов.

Таблица 76

Группа II. Сплавы титановые, легированные компонентами,  кроме олова.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами. | Одной марки сплава. Поверхность не должна быть окислена (без цветов побежалости и окалины), без визуально обнаруженных трещин, надрывов и расслоений. Разделанные. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 5 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Разделанные. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 250 |
| 3 | Прессостатки, полученные при прессовании полуфабрикатов из заготовок, нагретых в хлорбариевых ваннах или с применением смазок Лом и кусковые отходы, не удовлетворяющие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной марки сплава. Разделанные. |  |

Примечание: Лом и отходы не должны быть загрязнены маслом, эмульсией, посторонними предметами и отходами черных и цветных металлов.

Таблица 77*

Группа III. Сплавы титановые, легированные оловом.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами. | Одной марки сплава. Поверхность не должна быть окислена (без цветов побежалости и окалины), без визуально обнаруженных трещин, надрывов и расслоений. Разделанные. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 5 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Разделанные. Масса отдельного куска, г, не менее и кг, не более | 100 250 |
| 3 | Прессостатки, полученные при прессовании полуфабрикатов из заготовок, нагретых в хлорбариевых ваннах или с применением смазок Лом и кусковые отходы, не удовлетворяющие требованиям 1 и 2-го сортов | Одной марки сплава. Разделанные. |  |

Примечание: Лом и кусковые отходы не должны быть загрязнены маслом, эмульсией, посторонними предметами и отходами черных и цветных металлов.

КЛАСС Б. СТРУЖКА ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

Таблица 79*

Группа I. Титан чистый (нелегированный).

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка сыпучая, не засоренная другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Без видимых цветов побежалости. Длина витка, мм Стружка не должна быть загрязнена маслом, эмульсией, посторонними предметами, отходами черных и цветных металлов, обломками резцов, не обладающими магнитными свойствами. Стружка не должна быть влажной. | 20 - 100 |
| 2 | Стружка, не засоренная другими металлами и сплавам, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Допускаются видимые цвета побежалости. Одной марки сплава. Без видимых цветов побежалости. Длина витка, мм Стружка не должна быть загрязнена маслом, эмульсией, посторонними предметами, отходами черных и цветных металлов, обломками резцов, не обладающими магнитными свойствами. Стружка не должна быть влажной | 100 |

КЛАСС З. ЛИСТОВАЯ ОБРЕЗЬ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

Классификация листовой обрези по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 81*

Группа I. Титан чистый (нелегированный).

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Листовая обрезь и высечка, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Поверхность не должна быть окислена (без цветов побежалости и окалины), без визуально обнаруженных трещин и расслоений. Разделанные. Размер куска, мм, не более | 606060 |
| 2 | Листовая обрезь в виде полос и концов листов, не засоренная другими металлами и сплавами, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Одной марки сплава. Без грубых визуально обнаруженных трещин, надрывов, расслоений. Без огневого реза для обрези толщиной до 10 мм. Стрела прогиба, мм, не более на 1 м линейного размера | 150 |
| 3 | Листовая обрезь и высечка, не засоренные другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Размер куска или брикета, мм, не более | 600600600 |

Примечание: Листовая обрезь не должны быть загрязнена маслом, эмульсией, посторонними предметами, отходами черных и цветных металлов.

3.5.13. Цинк и цинковые сплавы.

КЛАСС А. ЛОМ И КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ.

Таблица 84

Группа I. Цинк чистый. Марки: ЦВ00, ЦВ0, ЦВ1, ЦВ, Ц0А, Ц0, Ц1, Ц2, Ц3

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы цинка без полуды и пайки, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: лом прокатного цинка, триерные листы, клише типографские цинковые и др. обрезь листов, лент, проволоки, труб | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Разделанные В пакетах или в связках | 97 |
| 2 | Лом и кусковые отходы цинка с полудой и пайкой, не засоренные другими цветными металлами и сплавами, в том числе: лом прокатного цинка, триерные листы, клише типографские цинковые, обрезь листов, лент, проволоки, труб | Одной группы сплавов. Содержание металла, %, не менее Засоренность черными металлами, %, не более | 85 5 |

Таблица 85

Группа II. Сплавы цинковые. Марки: ЦАМ4-1, ЦАМ4-1о, ЦАМ4-1в, ЦА4о, ЦА4, ЦАМ10-5, ЦАМ9-1,5.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы, не засоренные другими металлами и сплавами, в том числе: обоймы подшипников, пробки, втулки, карбюраторы | Одной марки сплава. Содержание металла, %, не менее Разделанные В пакетах или в связках | 97 |
| 2 | Лом и кусковые отходы, засоренные другими металлами и сплавами, указанные в 1-м сорте, но не отвечающие требованиям 1-го сорта | Одной группы сплавов. Засоренность другими металлами и сплавами, %, не более Содержание металла, %, не менее | 5 85 |

Таблица 86

Группа III. Лом и кусковые отходы цинка и цинковых сплавов низкокачественные, не отвечающие требованиям I и II групп.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лом и кусковые отходы цинка и цинковых сплавов, не отвечающие требованиям I и II групп | Содержание металла, %, не менее | 60 |
| 2 | Лом и кусковые отходы цинка и цинковых сплавов, не отвечающие требованиям 1-го сорта | Содержание металла, %, не менее | 45 |

КЛАСС Б. СТРУЖКА ЦИНКА И ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ.

Классификация стружки по группам сплавов аналогична классификации лома и кусковых отходов.

Таблица 87

Группы I - II.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не засоренная другими металлами и сплавами | Одной марки сплава. Содержание, %: металла, не менее механической примеси стружки черных металлов, не более масла, влаги и других неметаллических материалов, не более | 85 3 12 |
| 2 | Стружка, не засоренная другими металлами и сплавами | Одной группы сплавов. Содержание, %: металла, не менее механической примеси стружки черных металлов, не более масла, влаги и других неметаллических материалов, не более | 85 3 12 |

Таблица 88

Группа III.  Стружка низкокачественная.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стружка, не отвечающая требованиям сортов I и II групп | Содержание металла, %, не менее | 65 |

КЛАСС Г. ПРОЧИЕ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ.

Таблица 89

Группа I. Изгарь цинковая и гартцинк.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гартцинк, не засоренный механическими примесями железа | Содержание, %: цинка, не менее химического железа, не более земли, масла, влаги и других неметаллических материалов, не более Разделанный. Масса куска, кг, не более | 90 5 0,5 100 |
| 2 | Изгарь цинковая | Содержание, %: цинка, не менее свинца, не более алюминия, не более железа, не более хлора, не более земли, масла, влаги и других неметаллических материалов, кроме древесного угля и асбеста, не более Дробленая. Размер куска в поперечнике, мм, не более | 3,5 1,0 300 |
| 3 | Гартцинк, не отвечающий требованиям 1-го сорта | Масса куска, кг, не более | 100 |
| 4 | Изгарь цинковая и съемы, не отвечающие требованиям 2-го сорта | Содержание, %: цинка, не менее свинца, не более хлора, не более земли, масла, влаги и других неметаллических материалов, кроме древесного угля и асбеста, не более | 40 1,2 20 3 |

Таблица 90

Группа II. Изгарь цинко-свинцовая.

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изгарь цинко-свинцовая | Содержание, %: цинка, не менее свинца, не более хлора, не более фтора, не более органических примесей, не более механических примесей, не более | 30 10 0,5 0,01 0,5 1,0 |
| 2 | Изгарь цинко-свинцовая, не отвечающая требованиям 1-го сорта | Содержание, %: цинка, не менее свинца, не более хлора, не более фтора, не более механических примесей, не более | 30 20 0,5 0,15 3,0 |

Таблица 91

Группа III. Отходы различного химического состава..

| Сорт | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы, не отвечающие требованиям сортов I и II групп, в том числе: цинкосодержащие шламы и другие цинкосодержащие отходы | Содержание цинка, %, не менее Содержание, %: хлора, не более фтора, не более влаги, не более органических соединений, не более | 20 0,1 0,01 20 10 |

Примечание. В цинкосодержащих шламах содержание свинца, кадмия, серы общей и мышьяка не регламентируется, но определяется.

3.5.14. Лом сложный, состоящий из двух или более цветных металлов, кусковой

КЛАСС Ж. КАБЕЛИ

Таблица 92

| Группа | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Освинцованный кабель и провода с медной жилой: 1 сорт 2 сорт | Без брони в связках или кусках. Длина, м, не более Не удовлетворяюший требованиям 1-го сорта. Длина, м, не более | 1,5 1,5 |
| II | Освинцованный кабель и провода с алюминиевой жилой: 1 сорт 2 сорт | Без брони в связках или кусках. Длина, м, не более Не удовлетворяюший требованиям 1-го сорта. Длина, м, не более | 1,5 1,5 |
| III | Кабель с алюминиевой оболочкой и медной жилой: 1 сорт 2 сорт | Без брони в связках или кусках. Длина, м, не более Не удовлетворяюший требованиям 1-го сорта. Длина, м, не более | 1,5 1,5 |

КЛАСС И. ПРОЧИЙ ЛОМ СЛОЖНЫЙ

Таблица 92а

| Группа | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Пули свинцовые с мельхиоровой или биметаллической оболочкой: 1 сорт 2 сорт | Рассортированные. Упакованные. Масса одного места, кг, не менее Не удовлетворяюший требованиям 1-го сорта. | 40 |
| II | Алюминиевые лом и отходы после снятия селена | Содержание селена, %, не более | 0,05 |

КЛАСС К. АККУМУЛЯТОРЫ ЩЕЛОЧНЫЕ

Таблица 92б

| Группа | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Кадмий-никелевые аккумуляторы | Рассортированные. Неразделанные, без электролита |  |
| II | Железо-никелевые аккумуляторы | Неразделанные. Рассортированные |  |

КЛАСС Л. БИМЕТАЛЛЫ

Таблица 92в

| Группа | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| I | На основе стали (железа), плакирующий слой: алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы, никель и его сплавы | Россыпью, в пакетах, рулонах, бухтах, связках, пучках |  |
| II | На основе алюминия и его сплавов, плакирующий слой: титан, медь, алюминий, силумин, сталь | То же |  |
| III | На основе меди и ее сплавов, плакирующий слой: сталь, никель | - “ - |  |
| IV | На основе никеля, плакирующий слой: алюминий и его сплавы | - “ - |  |
| V | На основе свинца, плакирующий слой: олово и его сплавы | - “ - |  |
| VI | На основе других металлов | - “ - |  |

Примечание. Отходы биметалла I и II групп: сталь - медь, сталь - бронза, сталь - латунь толщиной не более 6 см должны быть пакетированы.

КЛАСС М. ЛОМ И ОТХОДЫ АЛЮМИНИЯ, ПОКРЫТЫЕ СЕЛЕНОМ

Таблица 92г

| Группа | Характеристика | Технические требования | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Бракованные селеновые элементы АВС с шоопсплавом | Упакованные. Масса одного места, кг, не более | 40 |
| II | Высечка и бракованные селеновые элементы ТВС | То же |  |
| III | Бракованные селеновые карты и элементы на алюминиевой основе толщиной 0,12 мм | - “ - |  |
| IV | Высечка, обрезки, полосы, пластины различной конфигурации на алюминиевой основе толщиной 0,12 мм | - “ - |  |
| V | Высечка, обрезки, полосы, пластины различной конфигурации на алюминиевой основе толщиной 0,6 мм | - “ - |  |
| VI | Отработанные элементы и отходы производства выпрямителей размером 3030 мм | - |  |

Примечания:

1. Лом и отходы алюминия, покрытые селеном, не должны содержать отходов, покрытых эмалью, отходов алюминия без наличия селена, а также других посторонних примесей.

2. По согласованию изготовителя с потребителем допускаются лом и отходы алюминия, покрытые селеном, размером менее 3030 мм и на фольговом основании толщиной 0,12 мм.

3. Допускаются отходы алюминия, покрытые селеном, в виде обрези и полос в пучках массой не более 20 кг.

КЛАСС Н. КАТАЛИЗАТОРЫ

Таблица 92д

| Группа | Наименование |
| --- | --- |
| I | На основе алюминия |
| II | На основе меди |
| III | На основе никеля |
| IV | На основе цинка |
| V | На основе других металлов |

3.5.15. Лом бытовой (лом изделий бытового назначения,  получаемый от населения).

Таблица 93

| Группа | Наименование |
| --- | --- |
| I | Алюминий и сплавы на алюминиевой основе |
| II | Магний и сплавы на магниевой основе |
| III | Медь и сплавы на медной основе (латуни, бронзы) |
| IV | Никель и сплавы на никелевой основе (мельхиор, нейзильбер) |
| V | Олово, свинец и сплавы на их основе |
| VI | Цинк и сплавы на цинковой основе |
| VII | Лом свинцовых аккумуляторов от легковых автомобилей, сдаваемых населением организациям автотехобслуживания - неразделанный |
| VIII | Лом алюминиевый консервной тары |
| IX | Лом консервной тары из белой жести |

Примечания:

1. Засоренность жирами, остатками пищевых продуктов не более 5%.

2. Загрязненность масляной краской, смолой, нефтью, бумагой и другими водонерастворимыми материалами не допускается.

3.5.1 - 3.5.15. (Измененная редакция, Изм. № 4)

3.6. Лом и отходы цветных металлов и сплавов одного металла, одного класса, одной группы или марки сплава не допускается смешивать с ломом и отходами цветных металлов и сплавов другого металла, другого класса, другой группы или марки сплава. Допускается по согласованию с потребителем принимать смешанный лом и отходы, за исключением лома и отходов титана и титановых сплавов.

При смешении лома и отходов одного наименования, но различных классов - партия относится к низшему классу, находящемуся в партии; при смешении лома и отходов одного наименования, но различных групп - партия относится к низкокачественной; при смешении лома и отходов одного наименования, но различных сортов - партия относится низшему сорту, находящемуся в партии.

3.7. Лом и отходы цветных металлов и сплавов в виде хромированных, никелированных, кадмированных и покрытых иным гальваническим покрытием деталей и кусков, а также деталей и кусков, покрытых или легированных серебром, относятся к тем же группам, но сортом ниже, как такие же изделия и куски без металлопокрытия. Учет драгоценных металлов осуществляется в соответствии с документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.8. В ломе и отходах цветных металлов и сплавов всех цветных металлов, классов, групп и сортов не допускаются посторонние предметы, не относящиеся к естественной засоренности, которые физически не связаны с ломом и отходами - мусор (тряпки, дерево, бумага, строительные и упаковочные материалы).

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.9. Сыпучая стружка всех цветных металлов и сплавов должна иметь длину витка не более 100 мм. По согласованию ломосдатчика с потребителем допускается брикетирование стружки.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.10. При наличии в исходном металле других цветных металлов и сплавов, а также черных металлов, пакетирование лома и отходов не допускается. По согласованию ломосдатчика с потребителем допускается пакетирование бытового лома с железными приделками.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.11. Военный и другой негабаритный лом должен быть разделан до габаритов, указанных в п. 3.4.

3.12. Сбор лома и отходов цветных металлов и сплавов должен проводиться в соответствии с порядком, приведенным в обязательном приложении 5.

3а. Требования безопасности

3а.1. Пыль алюминия и титана; пыль и окись вольфрама, кадмия, магния, меди, молибдена, олова, цинка; пыль и порошкообразные отходы кобальта; пыль и соли никеля и пары электролитов никеля; пары ртути, окись свинца, образующиеся в процессе заготовки и переработки цветных металлов и сплавов, являются токсичными и оказывают вредное воздействие на организм человека.

При работе с этими веществами следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.1.007 - 76.

3а.2. Характер действия на организм человека, класс опасности вредных веществ, их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны (по ГОСТ 12.1.005 - 76) и в питьевой воде (по ГОСТ 2874 - 82) указаны в табл. 94.

Таблица 94

Токсикологическая характеристика металлов

| Наименование металла | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опасности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны | ПДК вредных веществ в питьевой воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Алюминий | Пыль вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, носа, рта; поражение легких (алюминоз легких) | Органы дыхания | 3 | 2 кг/м3 | 0,5 мг/дм3 |
| 2. Вольфрам | Пыль, окись вызывают нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, раздражение верхних и глубоких дыхательных путей. Уколы проволоки заживают с трудом | Органы дыхания | 3 | 6 мг/м3 | - |
| 3. Кадмий | Пыль, окись вызывают поражение центральной нервной системы; внутренних органов; нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | 1 | 0,1 мг/м3 | - |
| 4. Кобальт | Пыль вызывает нарушение углеводного обмена, изменение строения и функции щитовидной железы, поражение сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. Порошкообразные отходы вызывают возникновение острого дерматита. | Органы дыхания Кожный покров | 2 | 0,5 мг/м3 | - |
| 5. Магний | Пыль, окись вызывают воспалительно-гнойные процессы кожного покрова | Кожный покров | 2 | 1,0 мг/м3 | 15 мг/дм3 |
| 6. Медь | Пыль, окись вызывают: раздражение верхних дыхательных путей; желудочно-кишечного тракта; функциональные расстройства нервной системы | Органы дыхания, желудочно-кишечного тракта | 2 | 1,0 мг/м3 | 1,0 мг/дм3 |
| 7. Молибден | Пыль, окись вызывают функциональные нарушения нервной системы, нарушения обменных процессов | Органы дыхания, желудочно-кишечного тракта | 3 | 4,0 кг/м3 | 0,5 мг/дм3 |
| 8. Никель | Пыль оказывает токсическое действие, вызывая нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления; вызывает аллергические заболевания кожи; пары электролитов, соли оказывают канцерогенное действие; бронхиальный рак, рак носа, легких, желудка. Соли оказывают токсическое действие: поражение кожи (“никелевая экзема”, “никелевая чесотка”) | Органы дыхания Кожный покров Органы дыхания Кожный покров | 1 | 0,05 мг/м3 | - |
| 9. Олово | Пыль, окись вызывают заболевание легких, хронический бронхит, дыхательную недостаточность | Органы дыхания |  | - | - |
| 10. Титан | Пыль вызывает раздражение органов дыхания | Органы дыхания | 4 | 10 мг/м3 | - |
| 11. Цинк | Пыль, окись вызывают заболевание верхних дыхательных путей; изменения в желудочно-кишечном тракте | Органы дыхания | 3 | 6 мг/м3 | 5 мг/дм3 |
| 12. Ртуть | Пары вызывают нарушение кальциевого обмена, изменение белков крови, снижение защитных функций организма, поражение центральной нервной системы, пищеварительного тракта | Органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки, кожа | 1 | 0,001 мг/м3 | - |
| 13. Свинец | Окись свинца вызывает нарушение обменных процессов, поражение нервной системы, малокровие, язвенные болезни, нарушение энергетического баланса клетки | Органы дыхания, пищеварительный тракт | 1 | 0,01 мг/м3 | 0,1 мг/дм3 |

3а.3. Пожаровзрывоопасные свойства веществ указаны в табл. 95.

Таблица 95

| Наименование металла | Вид пожаровзрывоопсных веществ | Температура самовоспламенения, С | Нижний предел взрываемости, г/м3 | Средства тушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Алюминий | Пыль | 550 | 35 | Песок, зола |
| 2. Вольфрам | Пожаровзрывобезопасен | - | - | - |
| 3. Кадмий | То же | - | - | - |
| 4. Кобальт | - “ - | - | - | - |
| 5. Магний | Пыль, порошок, стружка сухая, тонкие листы | 520 400 - 500 | 20 | Песок, графит |
| 6. Медь | Пожаровзрывобезопасна | - | - | - |
| 7. Молибден | Пожаровзрывобезопасен | - | - | - |
| 8. Никель | То же | - | - | - |
| 9. Олово | Пыль | 630 | 190 | Песок |
| 10. Титан | Пыль, стружка тонкая | 330 | 45 | Графит, тальк |
| 11. Цинк | Пыль | 600 | 480 | Вода, известь |
| 12. Ртуть | Пожаровзрывобезопасна | - | - | - |
| 13. Свинец | Пожаровзрывобезопасен | - | - | - |

3а.4. Производственные помещения и места хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 - 85 и должны быть оборудованы знаками пожароопасности по ГОСТ 12.4.026 - 76, средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009 - 83 и пожарной сигнализацией.

3а.5. Производственные помещения в местах образования токсичных веществ, взрывоопасной пыли и пожароопасных веществ должны быть оборудованы вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021 - 75, отделены от источников загорания, взрыва и открытого огня с обеспечением: санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005 - 76; герметизации аппаратуры и коммуникаций.

3а.6. Воздуховоды для удаления пыли титана и магния должны иметь гладкие внутренние поверхности без карманов и углублений.

3а.7. Для снятия статического электричества пылеприемники и воздуховоды вентиляционных установок должны иметь заземление, выполненное и обозначенное в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 - 75 - ГОСТ 12.2.007.14.75 и ГОСТ 21130 - 75.

3а.8. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005 - 76 и ГОСТ 12.1.007 - 76.

Анализ проб воздуха проводят по техническим условиям или методическим указаниям на методы определения вредных веществ в воздухе, утвержденным Минздравом СССР и методикам, разработанным в соответствии с ГОСТ 12.1.016 - 79.

3а.9. Анализ питьевой воды на содержание алюминия, меди, молибдена должен проводиться по ГОСТ 18165 - 81, ГОСТ 4388 - 72, ГОСТ 18308 - 72 соответственно, на содержание свинца и цинка по ГОСТ 18293 - 72.

3а.10. Все работы с ртутьсодержащими отходами, качественный и количественный анализы воздуха рабочей зоны на содержание в нем паров ртути производятся в соответствии с “Санитарными правилами проектирования, оборудования и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением”.

3а.11. При хранении и транспортировании лома и отходов цветных металлов и сплавов должны быть обеспечены меры по предупреждению просыпания, образования и розлива токсических и взрывоопасных веществ и т. п.

3а.12. Все виды ртутьсодержащих отходов должны быть без соединений, оюладающих бризантными и радиоктивными свойствами. Ртутьсодержащие шламы сернокислотных производств не допускаются.

Ртутьсодержащие отходы, содержащие ядовитые вещества (фтористые, хлористые, мышьяковистые и др.) должны подвергаться нейтрализации заводом-поставщиком до отгрузки по методике, осгласованной ломосдатчиком с потребителем.

3а.13. Утилизация, обезвреживание и уничтожение вредных веществ должно производиться в соответствии с правилами, утвержденными Минздравом СССР.

3а.14. При работе с отходами цветных металлов, оказывающими токсическое действие на организм человека, необходимо применять респиратор типа “Лепесток” по ГОСТ 12.4.028 - 76.

3а.15. При работе с ртутьсодержащими и пылящими отходами необходимо пользоваться фильтрующим противогазом марки Г или респиратором марки РПГ по ГОСТ 12.4.004 - 74. При этом респираторы должны периодически подвергаться демеркуризации и промывке.

Для предотвращения попадания пыли на слизистую оболочку глаз необходимо пользоваться защитными очками типа ПО-2, ПО-3 согласно ГОСТ 12.4.013 - 85.

3а.16. При работе с отходами вольфрама, кобальта, магния и никеля, оказывающими аллергическое воздействие, необходимо пользоваться рукавицами по ГОСТ 12.4.010 - 75, дерматологическими защитными средствами (профилактические мази, пасты и т. п.) по ГОСТ 12.4.068 - 79. Допускается применять другие профилактические пасты и мази по рекомендации органов государственного санитарного надзора.

3а.17. При работе с отходами цветных металлов и сплавов необходимо пользоваться одеждой по ГОСТ 12.4.131 - 83, ГОСТ 12.4.132 - 83; при работе с отходами кадмия - резиновыми перчатками по нормативно-технической документации и передниками по ГОСТ 12.4.029 - 76; для защиты от уколов вольфрамовой проволоки необходимо применять рукавицы по ГОСТ 12.4.010 - 75.

3а.18. Помещения в местах выгрузки и загрузки лома и отходов, оказывающих вредное воздействие на организм человека, должны быть оборудованы местными отсосами согласно ГОСТ 12.4.021 - 75.

3а.19. Метеорологичские условия производственных помещений должны соответствовать санитарным нормам проектирования промышленных предприятий по ГОСТ 12.1.005 - 76.

Разд. 3а. (Введен дополнительно. Изм. № 4.)

4. Правила приемки

4.1. Лом и отходы цветных металлов и сплавов принимают партиями.

Партия должна состоять из лома и отходов одного наименования металла, одного класса, группы или марки, одного сорта и должна быть оформлена одним документом о качестве, соответствующем обязательному приложению 1.

Масса партии не ограничивается.

4.2. При приемке партии лома и отходов, в которой вся масса осыпи окажется более 5% пакетированного сырья, вся партия принимается как поставленная россыпью.

4.3. Лом и отходы цветных металлов и сплавов в виде хромированных, никелированных, кадмированных или покрытых иным гальваническим покрытием деталей и кусков, а также деталей и кусков, покрытых и легированных серебром, поставляют отдельными партиями, с указанием материалов покрытия.

4.4а. Приемку лома и отходов цветных металлов и сплавов всех классов, групп и сортов производят по массе нетто металла. Массу нетто определяют как разность между массой брутто и массой тары и засоренности: приделок из черных и других цветных металлов, деталей и примесей (например: бумаги, изоляции, влаги, масла и др. материалов). Содержание элементов, являющихся компонентами или химическими примесями металла (сплава), входит в массу нетто. Для алюминия, магния и титана наличие окислов этих металлов является засоренностью.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5)

4.4. При приемке лома и отходов, перечисленных ниже, массу нетто вычисляют:

для стружки (класс Б), съемов, пропиловки и порошковых деталей (класс Г) из алюминия и его сплавов, магния и его сплавов (класс А, группа V и класс Б) - массу, вычисленную по металлургическому выходу на основании пробной лабораторной плавки (ГОСТ 17710 - 79);

для съемов и сплесков кадмия (класс А сорт 2) - по массе содержащегося в них кадмия;

для сора и металлургических отходов меди и медных сплавов (класс Г) - по массе содержащейся в них меди (при ее содержании не менее 3,0%), цинка (при его содержании не менее 5,0%), олова (при его содержании не менее 0,5%), свинца (при его содержании не менее 1,0%), никеля (при его содержании не менее 1,0%);

для стружки (класс Б), съемов и других отходов (класс Г) никеля, никелевых и медно-никелевых сплавов - по массе содержащихся в них никеля, кобальта и меди;

для прочих отходов олова , оловянных и оловянно-свинцовых сплавов (класс Г) - по массе содержащихся в них олова, сурьмы, свинца, меди и никеля;

для шламов и других отходов (класс Г) свинца и его сплавов - по массе содержащихся в них свинца, олова, сурьмы, меди;

для гартцинка (класс Г, группа I) и прочих отходов цинка и цинковых сплавов (класс Г, группа III) - по массе содержащегося в них цинка, алюминия и меди;

для цинко-свинцовой изгари (класс Г, группа III) - по массе содержащихся в них цинка и свинца;

для пылевидных отходов твердых сплавов (класс Г, группа II) - по масса содержащихся в них кобальта и вольфрама.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

4.5. (Исключен, Изм. № 4).

4.5. Классификацию лома и отходов цветных металлов и сплавов по классам, группам или маркам и сортам производят по внешним признакам или по маркировке деталей и изделий из цветных металлов и сплавов или спектральными химическими методами анализа.

4.7. Для проверки соответствия лома и отходов цветных металлов и сплавов требованиям настоящего стандарта от каждой партии проводят выборку по ГОСТ 17709 - 79 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Любой кусок партии должен соответствовать данным паспорта.

5. Методы испытаний

5.1. Испытание по внешним признакам и маркировке проводят визуально. Химический состав определяют при помощи спектральной аппаратуры или капельных реакций, или анализов в лабораториях.

5.2. Лом и кусковые отходы цветных металлов и сплавов подвергают лабораторной разделке или плавке, определению засоренности и химического состава сырья по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.3. Стружку на содержание влаги и масла, механической примеси железа и прочего засора, на металлургический выход и химический состав (при необходимости) проверяют по методикам, указанным в ГОСТ 17710 - 79 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

5.4. Съемы, шлаки, шламы, гартцинк, изгарь, сор и другие отходы на химический состав и содержание металла проверяют в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

5.5. Определение массы и размеров лома и отходов проводят взвешиванием и измерением.

5.6. Проверку правильности отнесения лома и отходов цветных металлов и сплавов к классу, группе или марке и сорту производят лаборатории предприятия-потребителя, результаты испытаний которых служат основанием для приемки и расчетов.

6. Упаковка, транспортирование и хранение

6.1. Исключен. (Измененная редакция, Изм. № 2)

6.1а. При заготовке лома и отходов в бухтах, связках, рулонах их увязка должна быть не менее чем в трех местах.

(Введен дополнительно, Изм. № 4)

6.2. Лом и отходы цветных металлов и сплавов транспортируют любым видом транспорта без упаковки в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477 - 79. Лом и отходы вольфрама и его соединений класса В, групп I, II, класса Г группы II, кадмия группы I, кобальта класса В, молибдена класса В, групп I и II, лом и отходы алюминия, покрытые селеном, катализаторы транспортируют в плотной таре по ност 2991 - 85, ГОСТ 5959 - 80.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 - 77.

Стружка магния и магниевых сплавов транспортируется в переплавленном или брикетированном виде в крытых вагонах, контейнерах.

Стружка магния и магниевых сплавов россыпью не поставляется.

Брикеты стружки литийсодержащих магниевых сплавов изготовляются и поставляются по группе сплавов в герметичной упаковке, исключающей увлажнение брикетов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4)

6.2а. Ртутьсодержащие отходы упаковывают в специальную герметичную тару, обеспечивающую сохранность материала. Материал тары должен быть инертным в отношении всех составляющих отходов. Применение стеклянной тары допускается при соблюдении требований ГОСТ 4658 - 73.

Упаковка ртутных выпрямителей должна исключать механические повреждения при их транспортировании.

После транспортирования ртутьсодержащих отходов тара должна подвергаться демеркуризации, свинецсодержащих отходов - обезвреживанию.

(Введен дополнительно, Изм. № 4)

6.3. Если вагон полностью не загружен, то допускается по соглашению сторон догружать его другими партиями лома и отходов в пределах одного металла. При догрузке вагонов должны быть приняты меры, обеспечивающие их несмешивание при погрузке, в пути и при выгрузке.

6.4. При объеме сдачи в количестве, достаточном для отгрузки контейнером, вагоном, лом и отходы первых сортов всех групп, кроме низкокачественных, направляют непосредственно на металургические заводы.

6.5. Лом и отходы цветных металлов и сплавов хранят раздельно по классам, группам и сортам в соответствии с установленной классификацией в емкостях и на специально отведенных площадках с асфальтированным, бетонным или другим твердым основанием, оборудованных для стока масла, эмульсии и воды.

6.6. Лом и отходы цветных металлов и сплавов, подлежащие первичной обработке, а также козлы, печные выломки, самолетный и другой негабаритный лом хранят на открытых площадках.

6.7. Лом и отходы цветных металлов и сплавов после первичной обработки, за исключением указанных в пп. 6.8 - 6.14, хранят в коробках, закромах, сборниках, контейнерах с четкими надписями на них с указанием класса, группы, марки и сорта.

Допускается хранить лом и отходы после первичной обработки, за исключением указанных в пп. 6.8 - 6.14, на открытых площадках навалом сроком не более 10 суток.

6.8. Алюминиевую стружку и шлаки (кроме отвальных) хранят в условиях, исключающих попадание влаги.

Отходы магния и мангиевых сплавов хранят в специально оборудованных складах, расположенных в изолированных и огнестойких помещениях.

Отходы, образующиеся при обработке сплавов, в которых присутствует бериллий, хранят в закрытых емкостях или в закрытой таре.

6.9. Порошкообразные кобальтсодержащие и молибденсодержащие отходы, порошкообразные и пылевидные вольфрамсодержащие отходы хранят в условиях, исключающих попадание влаги и активных химических реагентов.

6.10. Ртутьсодержащие отходы хранят в специальных герметически закрывающихся контейнерах с соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм.

6.11. Стружку титана и титановых сплавов хранят в специальной таре, изготовленной по технической документации. Стружку с цветами побежалости хранят отдельно от неокисленной стружки.

6.12. Лом и отходы свинцовых аккумуляторных батарей хранят на площадках, расположенных отдельно, в закромах, ларях, отсеках или в таре.

(Измененная редакция, Изм. № 5)

6.13. Цинксодержащие и свинецсодержащие шламы и изгари хранят в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

6.14. Бытовой лом хранят в крытых помещениях.

7. Требования по обеспечению взрывобезопасности

7.1. Металлолом, сдаваемый организациями и предприятиями, должен быть проверен на взрывоопасность и из него должны быть отобраны и удалены взрывоопасные предметы и материалы.

Металлолом, заготавливаемый организациями и предприятиями, а также подготавливаемый для переработки и перерабатываемый, должен быть подвергнут контрольной проверке на взрывоопасность.

Выборочная проверка металлолома на взрывоопасность не допускается.

7.2. Непосредственно перед загрузкой в мульды и короба или навалкой в плавильные агрегаты металлолом должен быть проверен на взрывобезопасность.

7.3. Металлолом и обезвреженные предметы должны соответствовать следующим требованиям:

7.3.1. Взрывательные устройства и средства взрывания должны быть в разобранном виде и не должны иметь зарядов, воспламенителей, детонаторов, пороховой набивки и других взрывоопасных предметов.

7.3.2. Артиллерийские и винтовочные гильзы должны быть без капсюльных и гальваноударных втулок и не должны иметь непростреленных капсюлей и остатков пороха.

7.3.3. Замкнутые сосуды, резервуары и другие полые предметы (баллоны, бочки, цилиндры и т. д.) должны быть освобождены от содержимого, ледяных пробок и влаги.

Все полые предметы должны быть доступны для осмотра внутренней поверхности, для чего горловины должны быть открыты, днища вскрыты или иметь второе отверстие.

7.3.4. Самолетный лом и лом военной техники должен быть освобожден от горючего, смазочных материалов и жидкостей, а также от боеприпасов, полых предметов, взрывоопасных агрегатов, узлов, деталей и т. д.

7.3.5. Ракетные двигатели, пороховые газогенераторы и пороховые аккумуляторы давления должны быть освобождены от пиропатронов, пороховых зарядов, воспламенителей и других взрывоопасных элементов.

7.3.6. Металлические массивы и козлы, подвергшиеся взрывному дроблению, не должны иметь шпуров. Все шпуры должны быть разорваны и прожжены или пробиты насквозь.

7.4. Все операции по обеспечению взрывобезопасности металлолома должны производиться под руководством пиротехника, имеющего специальную подготовку и соответствующее удостоверение.

7.5. Все работы по отбору, удалению, транспортированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, за исключением необезвреженных боеприпасов, должны производиться специально обученными рабочими, имеющими соответствующее удостоверение, под руководством лиц технического надзора.

Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы о порядке проведения работ и необходимых мер предосторожности.

7.6. Обнаруженные при проверке металлолома взрывоопасные предметы должны быть оттобраны и в сопровождении пиротехника направлены на временное хранение и обезвреживание.

7.7. При обнаружении необезвреженных боеприпасов дальнейшая работа с металлоломом должна быть приостановлена и должны быть приняты меры к их удалению, обезвреживанию или уничтожению представителями воинской части.

7.8. Все работы, связанные с обезвреживанием взрывоопасных предметов, а также контрольная проверка металлолома должны производиться при освещении не менее 30 лк.

7.9. Разделка взрывоопасных предметов, самолетного лома и лома военной техники должна производиться отдельно от остального металлолома после выдачи администрацией подразделения предприятия наряда-допуска на производство работ по разделке металлолома.

Наряд-допуск на производство работ по разделке металлолома по содержанию и форме должен соответствовать обязательному приложению 2.

7.10. Металлолом, подвергающийся пакетированию, должен быть проверен пиротехником на рабочей площадке непосредственно перед пакетированием.

7.11. Металлолом, не подвергшийся контрольной проверке, не должен смешиваться с металлоломом, прошедшим контрольную проверку.

Непроверенный металлолом не может быть допущен к переработке.

7.12. При обнаружении в металлоломе взрывоопасных предметов получатель составляет акт. Форма акта приведена в обязательном приложении 3.

Акт об обнаружении взрывоопасных предметов составляется в двух экземплярах. Один из них с копией удостоверения о взрывобезопасности направляется отправителю металлолома, другой остается на предприятии, составившем акт.

7.13. Металлолом допускается к отгрузке только после того, как из него удалены все взрывоопасные предметы и металлолом подготовлен в соответствии с требованиями п. 7.3.

7.14. Каждая партия отгружаемого металлолома должна сопровождаться удостоверением о взрывобезопасности, форм которого приведена в обязательном приложении 4.

Удостоверение о взрывобезопасности должно быть оформлено в четырех экземплярах. Два из них должны направляться отправителю, который один экземпляр передает получателю металлолома, третий экземпляр закрепляется на видном месте в транспортном средстве, четвертый остается на предприятии, проводившем проверку.

7.15. Самолетный лом и лом военной техники должен транспортироваться и складироваться отдельно от остального лома.

Пакеты из этого лома должны транспортироваться и храниться отдельно по партиям.

Смешивание этого лома не допускается.

7.16. Транспортирование взрывоопасных предметов должно производиться под руководством пиротехника, в соответствии с требованиями “Единых правил безопасности при взрывных работах” в условиях, утвержденных Госгортехнадзором.

7.17. Хранить взрывоопасные предметы, изъятые из металлолома, разрешается не более четырех суток, в течение которых они должны быть обезврежены или уничтожены в установленном порядке.

7.18. Хранение взрывоопасных предметов производится в специально оборудованных для этого хранилищах или в закрытых металллических ящиках на специальных открытых площадках.

Хранение замкнутых сосудов, резервуаров и других полых предметов допускается производить в закрытых помещениях.

7.19. Хранилища для хранения взрывоопасных предметов должны соответствовать требованиям “Единых правил безопасности при взрывных работах”, утвержденных Госгортехнадзором.

7.20. Расстояние от хранилища до зданий, сооружений и путей сообщения должно быть не менее 30 м.

7.21. Хранилища и специальные площадки для хранения взрывоопасных предметов должны быть ограждены колючей проволокой или сплошным забором высотой не менее 2 м и при нахождении в них взрывоопасных предметов военного происхождения должны быть под охраной предприятия.

7.22. Хранилища и специальные площадки должны быть обеспечены противопожарным инвентарем. Количество и номенклатура противопожарных средств определяются действующими противопожарными нормами, а их расположение устанавливается местными органами пожарного надзора.

7.23. Никакие работы, кроме переноски, укладки и наружного осмотра взрывоопасных предметов в хранилищах и на специальных площадках не допускаются.

7.24. В хранилищах и на специальных площадках, а также на расстоянии 30 м от них запрещается пользоваться открытым огнем, производить газоэлектросварочные работы и резку металлолома, о чем должны предупреждать соответствующие плакаты и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026 - 76.

7.25. Допуск людей в хранилище разрешается только в присутствии пиротехника.

7.26. Все взрывоопасные предметы, поступившие в хранилище для временного хранения, должны быть зарегистрированы в книге учета взрывоопасных предметов в соответствии с “Едиными правилами безопасности при взрывных работах”, утвержденными Госгортехнадзором.

Книга учета металлолома должна содержать графы, в которых указываются номер удостоверения, сведения о проведении контрольной проверки на взрывобезопасность и подпись пиротехника, проводившего проверку.

Приложение 1 Обязательное

ПАСПОРТ

“__”__________ 19__ г.	____________________

(наименование сдатчика)

Вагон № __________________________________

(контейнер, автомашина)

| Наименование металла | Наименование лома и отходов | Класс (индекс) | Группа (номер) | Марка сплава и обозначение стандарта или технических условий | Сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение

| Химический состав, % |  |  |  |  |  |  | Засоренность, % |  | Металлургический |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сталь, чугун | Влага, масло | Земля | Прочие примеси | выход |

Представитель администрации

предприятия-сдатчика

__________________

(подпись)

Печать или штамп

Штамп отдела технического контроля

Примечания:

1. Марку сплава и обозначение нормативно-технической документации указывают только при отгрузке лома и отходов по марке сплава.

2. Химический состав указывают только для нестандартных марок сплавов.

3. (Исключено.)

4. Металлургический выход указывают для стружки и прочих отходов алюминия и алюминиевых сплавов.

Приложение 1

(Измененная редакция, Изм. № 4)

Приложение 2 Обязательное

(министерство, ведомство)

(наименование предприятия)

НАРЯД-ДОПУСК №_________

на производство работ по разделке металлолома

“___”__________ 19__ г.

Участок

Выдан производителю работ

(должность, фамилия, инициалы)

с бригадой в составе

(перечислить пофамильно)

Наименование и условия производства работ

Работа начала _____ ч _______ мин “___”____________ 19__ г.

Работа закончена _____ ч _______ мин “___”____________ 19__ г.

Инструктаж по безопасным методам работы на рабочем месте

получил:

Наряд-допуск выдал  ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Производитель работ ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Пиротехник               ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Приложение 3 Обязательное

(министерство, ведомство)

(наименование предприятия-получателя)

АКТ №_________

“___”__________ 19__ г.                                  	“Утверждаю”

Главный инженер

Обнаружение взрывоопасных предметов

при контрольной проверке металлолома

“___”__________ 19__ г.

Отправитель металлолома

Наименование лома и отходов

Партия №________

Масса __________

Номер транспортного средства

(вагон, контейнер и т. д.)

Удостоверение о взрывобезопасности №_______ от “___”_____ 19 г.

Проверкой установлено

(подробное описание каждого

взрывоопасного предмета)

Представитель администрации

предприятия-получателя ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Пиротехник                    ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Инспектор-сдатчик        ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Приложение 4 Обязательное

(министерство, ведомство)

(наименование предприятия-сдатчика)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_________

о взрывобезопасности металлолома

“___”__________ 19 г.

Получатель металлолома

Наименование лома и отходов

Партия №________

Масса __________

Номер транспортного средства

(вагон, контейнер и т. д.)

Отгружаемый металлолом соответствует требованиям ГОСТ 1639 - 78.

Представитель администрации

предприятия-сдатчика    ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Пиротехник                    ______________

(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Печать, удостоверяющая подпись пиротехника

Приложение 4.

(Измененная редакция, Изм. № 4)

Приложение 5 Обязательное

Порядок сбора лома и отходов цветных металлов и сплавов

1. Сбор лома и отходов цветных металлов и сплавов производят по наименованиям металлов, классам, группам или маркам и сортам в соответствии с установленной классификацией.

2. Отходы, образующиеся в процессе механической обработки (стружка, кусковые отходы), собирают отдельно по видам отходов по каждому металлу и марке сплава. По согласованию с заготовительными организациями “Вторцветмет” допускается сбор отходов по группам сплавов.

3. Пылевидные отходы, образующиеся при абразивной, алмазной обработке полуфабрикатов, литья, заточке твердосплавного и быстрорежущего инструмента, собирают в пылеуловители с применением охлаждения - в отстойники с поледующей сушкой до воздушно-сухого состояния.

4. Прочие отходы, образующиеся при производстве цветных металлов и сплавов, собирают отдельно по видам отходов для каждого металла.

4а. Лом и отходы на месте ломообразования освобождают от приделок других металлов и неметаллических материалов.

4б. Вьюнообразную стружку собирают отдельно от мелкой сыпучей стружки.

Стружку, загрязненную маслом и эмульсией, собирают в отдельные металлосборники, имеющие отверстие для стока масла.

5. Лом и отходы, указанные в п. 3.7 настоящего стандарта, собирают отдельно в соответствии с установленной классификацией по основным металлам с указанием материала покрытия.

6. Отходы производства, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, подлежат складированию в сохранных отвалах раздельно по каждому металлу.

7. Стружку и отходы магния и магниевых сплавов собирают в металлосборники с закрывающимися крышками в соответствии с действующими правилами по технике безопасности и пожарной безопасности.

Шлаки магния и магниевых сплавов принимаются только по согласованию с потребителем.

8. Лом и кусковые литийсодержащих отходы магниевых сплавов заготовляются и поставляются по согласованию с потребителем.

9. Стружку, листовую обрезь и другие отходы титана и титановых сплавов собирают раздельно по маркам сплавов. Стружку с цветами побежалости должны собирать отдельно от неокисленной стружки.

10. Предприятия и организации, на которых образуются лом и отходы, имеющие годовой объем сдачи лома и отходов 100 т и выше, должны обеспечить:

приведение в габаритное состояние с требованиями к качественному лому и отходам табл. 2 - 93 настоящего стандарта;

пакетирование, увязку в бухты, связки и пучки тонколистовых и проволочных отходов, резку и разделку сложного лома (освинцованных кабелей и проводов с медными и алюминиевыми жилами, кабелей с алюминиевой оболочкой и медной жилой) в соответствии с табл. 2 - 93 настоящего стандарта;

удаление хлорвиниловой и полиэтиленовой изоляции с проводников тока;

сушку и просеивание пылевидных отходов через сито с размером отверстия 3 мм ля удаления посторонних включений.

11. Предприятия и организации, на которых образуются лом и отходы, имеющие годовой объем сдачи вюнообразной стружки 100 т и выше (для алюминиевой и титановой стружки 50 т и выше), должны обеспечить ее пакетирование или дробление.

12. Цветные металлы, содержащиеся в отработанных растворах, должны из них извлекаться при условии экономической целесообразности.

1 - 12. (Измененная редакция, Изм. № 4)

13. Неразделанный лом аккумуляторных батарей заготовляется и поставляется без железных приделок (ручек, стяжек, ящиков и др.).

14. Предприятия и организации, кроме сдающих в год менее 200 кг свинца в ломе свинцосодержащих аккумуляторов, при подготовке к сдаче перерабатывающим металлургическим предприятиям, отработавших свой ресурс аккумуляторных свинцовых батарей должны полностью освобождать их от электролита.

13, 14. (Введены дополнительно, Изм. № 5)

* Таблица 64 - исключена.

* Таблица 78 - исключена.

* Таблица 80 - исключена.

* Табл. 82 и 83 - исключены.