| КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ Основные положения ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 349 «Вторичные материальные ресурсы», Фирмой «ЭкОН», ФГУП Институтом «Гинцветмет» при Минпромнауки России, ООО «МЕРКОМ», Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, Химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Российским межотраслевым научным советом по ресурсосбережению и переработке отходов, Московским государственным институтом стали и сплавов, ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г., № 235-ст 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 Область применения. Error: Reference source not found 2 Нормативные ссылки. Error: Reference source not found 3 Определения. Error: Reference source not found 4 Основные положения. Error: Reference source not found 5 Классификация РСО.. Error: Reference source not found 6 Методы переработки РСО.. Error: Reference source not found Приложение А. Библиография. Error: Reference source not found. ГОСТ Р 52105-2003 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ресурсосбережение. Обращение с отходами КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ Основные положения Resources saving. Waste treatment. Classification and treatment methods of the mercury containing waste. Basic principles Дата введения 2004-07-01 - 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает классификацию ртутьсодержащих отходов (РСО) и возможные способы их переработки. Стандарт распространяется на все твердые и шламообразные РСО производства и потребления, включая бракованную продукцию, а также продукцию с истекшими сроками эксплуатации, в том числе люминесцентные и ртутные лампы, ртутно-окисные элементы. Стандарт не распространяется на радиоактивные или биологические отходы: на эти объекты соответствующие ведомства разрабатывают отдельные нормативно-методические документы. Положения настоящего стандарта предназначены для расположенных на территории РФ предприятий, организаций и объединений предприятий, в том числе союзов, ассоциаций, концернов, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также для органов управления РФ, имеющих прямое отношение к обращению с отходами. - 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.3.031-83 Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы - 3 Определения В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 30772 и соответствующие им определения. - 4 Основные положения 4.1 Классификация РСО необходима для решения следующих задач: - выработки предложений по замене первичных источников сырья для получения металлической ртути или продуктов ее превращений классифицированными РСО; - оперативного информирования потенциальных и актуальных заказчиков, желающих приобрести РСО или принять участие в их переработке; - подготовки и принятия экспертами, уполномоченными местными органами власти, компетентных решений при рассмотрении вопросов складирования, транспортирования, переработки или размещения РСО; - выявления наиболее эффективных технологий переработки конкретных ртутьсодержащих отходов. 4.2 Положения настоящего стандарта учитывают в следующих случаях: - при паспортизации, сертификации, а также при информатизации о РСО и продуктах их переработки, как об опасных веществах или вторичных материальных ресурсах; - при выполнении любых действий, связанных со складированием, размещением, переработкой и транспортированием РСО, включая маркетинг, хранение, очистку, сепарацию, утилизацию, захоронение или уничтожение; - при разработке, издании документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературы. - 5 Классификация РСО 5.1 В зависимости от содержания металлической ртути РСО подразделяют на четыре группы: 1 - металлическая ртуть, загрязненная механическими включениями или растворенными химическими веществами, при массовой доле основного вещества 95 % и более (далее - отходы металлической ртути); 2 - отходы с массовой долей металлической ртути 50 % и более (далее - отходы, содержащие металлическую ртуть); 3 - отходы, содержащие металлическую ртуть, ее неорганические и/или органические соединения, при массовой доле ртути от 0,026 % до 50 % (далее - концентрированные РСО); 4 - отходы, содержащие ртуть или ее соединения массовой долей от 0,00021 % (ПДК ртути в почве) до 0,026 % (далее - отходы с низким содержанием ртути). 5.2 Отходы 1-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения товарной металлической ртути механическими и/или физико-химическими методами, в том числе фильтрованием, промывкой растворителями (кислотами и щелочами), дистилляцией или электрохимическим рафинированием. 5.3 Отходы 2-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью получения металлической ртути при массовой доле основного вещества не менее 95 %, т.е. не уступающей отходам 1-й группы. При переработке используют методы, включающие прогревание или прокаливание в установке, приспособленной для испарения ртути и для конденсации паров. Если качество полученной ртути не соответствует требованиям к товарному продукту, полученную ртуть дополнительно очищают методами, используемыми при переработке РСО 1-й группы. Допускается использовать альтернативные методы обработки, основанные на химическом извлечении ртути, или физико-химические методы с последующим выделением солей или металлической ртути. 5.4 Отходы 3-й группы перерабатывают на специализированных предприятиях с целью выделения из них металлической ртути или ее соединений, пригодных для повторного использования. При отсутствии технологии переработки или нецелесообразности такой переработки (малое количество таких отходов) отходы складируют с целью их последующей переработки с учетом требований ГОСТ 12.3.031, [1], [7]. 5.5 Отходы 4-й группы перерабатывают аналогично отходам 3-й группы или размещают на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов [7], если эти полигоны обладают соответствующими технологиями и оборудованием, которые обеспечивали бы перевод ртути или ее соединений в малолетучее и малорастворимое состояния в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2] - [7]. Если подобные технологии отсутствуют или на действующих полигонах не удается обеспечить требования ГОСТ 12.3.031, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, такие отходы направляют на переработку согласно 5.4, [1], [5]. 5.6 Отходы с массовой долей ртути или ее соединений менее 0,00021 % не являются РСО, и никаких ограничений, связанных с наличием в отходах ртути, по обращению с ними не предусматривается. 5.7 Запрещается перевод РСО в группы с более низкой массовой долей ртути разведением или смешением с любыми инертными веществами или другими отходами. Физические или юридические лица, допустившие подобные действия, привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству. - 6 Методы переработки РСО 6.1 При переработке РСО используют методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы и химико-металлургические методы. 6.2 Амальгамирование Амальгамирование жидкой, элементарной ртути или солей ртути, загрязненных различными примесями, проводят с использованием неорганических материалов (медь, цинк, никель, серебро, золото, сера и др.) с целью превращения ее в полутвердые амальгамы, в результате чего снижается выделение паров металлической ртути в воздушную среду и переход ртути в водную среду. Метод используют для подготовки отходов к транспортированию и складированию для последующей переработки. 6.3 Высокотемпературный обжиг Метод состоит в обжиге отходов, содержащих ртуть и органические компоненты, проводимом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031 [1]. Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть впоследствии проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4). 6.4 Термические методы Методы заключаются в прогревании или прокаливании в установке, приспособленной для испарения ртути и, соответственно, для конденсации паров ртути, либо в прямой ректификации ртути с целью ее регенерации. Подобную установку (или цех) контролируют на соответствие требованиям ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 12.1.005, [2] - [7] в части обращения с ртутью и ее соединениями. Все получаемые в результате этого процесса продукты должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта для отнесения их к соответствующей группе (см. раздел 4). 6.5 Химико-металлургические методы Химико-металлургические методы используют для подготовки концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути к последующей обработке термическими методами или методом обжига, а также самостоятельно для извлечения ртути из концентрированных РСО или отходов с низким содержанием ртути и для очистки отходов металлической ртути от посторонних примесей. Для очистки РСО от органических веществ используют органические растворители, мыльные растворы или концентрированные растворы едких щелочей, например 10 - 30 %-ные растворы NaOH или иные растворители. При необходимости очищенную таким образом ртуть подвергают последующей ректификации или электролитическому рафинированию. Обращение с образующимися в этих процессах растворами должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.3.031, [1], [5]. 6.6 Классификация РСО по видам с указанием способов их переработки приведена в таблице 1. Способы переработки РСО можно использовать как сами по себе, так и в комбинации. Таблица 1 Классификация ртутьсодержащих отходов по видам с указанием возможных способов их переработки Наименование отходов; Обозначение отходов по ГОСТ 30775; Группа; Подгруппа; Позиция; Метод переработки. 1 Ртутьсодержащие пестициды; Q13; 20; 6; 9; ХМ, ВО, ТМ. 2 Злаки, масла, продукты их переработки, загрязненные ртутью; Q2; 2; 2; 0; AM, ХМ, ВО, ТМ. 3 Графитовые электроды, насыщенные ртутью; Q8; 10; 1; 10; ТМ, ВО. 4 Солевые шламы ЦБК; Q8; 3; 5; 9; ХМ, ТМ, ВО. 5 Ртутьсодержащие шламы хлорного производства; Q8; 6; 2; 6; ХМ, ТМ, ВО. 6 Отработанные катализаторы синтеза винилхлорида; Q8; 7; 1; 4; ХМ, ТМ, ВО. 7 Ртуть металлическая, загрязненная растворенными металлами; Q8; 11; 4; 1; ХМ, ТМ. 8 Ртуть металлическая, загрязненная органическими веществами и механическими примесями; Q8; 11; 4; 1; ХМ, ТМ. 9 Ртутно-селеновые шламы от переработки сульфидных руд цветных металлов; Q8; 11 6; 2; 6; ХМ, ТМ, ВО. 10 Угли активированные, насыщенные парами ртути; Q9; 15; 1; 1; ТМ, ВО. 11 Смолы ионообменные, насыщенные соединениями ртути; Q9; 15; 1; 1; ХМ, ТМ. 12 Загрязненные ртутью поглощающие и фильтрационные материалы, обтирочные ткани, защитная одежда; Q5; 15; 1; 1; ТМ, ВО. 13 Загрязненные ртутью упаковочные материалы; Q5; 15; 2; и; ТМ, ВО. 14 Бракованные и списанные ртутные термометры; Q2, Q3, Q6; 18; 3; 6; ХМ, ТМ, ВО. 15 Бракованные люминесцентные лампы; Q2, Q3, Q6; 16; 1; 3; ХМ, ТМ, ВО. 16 Бракованные приборы с ртутным заполнением; Q2, Q3, Q6; 16; 1; 3; ХМ, ТМ, ВО. 17 Гальванические элементы бракованные с солевым электролитом и ртутьсодержащим сепаратором; Q2, Q3, Q6; 20; 5; 4; ХМ, ТМ, ВО. 18 Гальванические элементы со щелочным электролитом и ртутьсодержащим электродом; Q2, Q3, Q6; 20; 5; 4; ХМ, ТМ, ВО. 19 Ртутно-цинковые гальванические элементы; Q2, Q3, Q6; 20; 5; 4; ХМ, ТМ, ВО. 20 Отходы строительства и разрушения, загрязненные ртутью; Q4; 17; 10; 3; AM, ТМ, ВО. 21 Амальгамные остатки от зубоврачебного обслуживания; Q14; 18; 3; 5; ХМ, ТМ, ВО. 22 Списанные ртутьсодержащие тонометры; 06; 18; 3; 7; ХМ, ТМ, ВО. 23 Ступа ртутьсодержащая от переработки люминесцентных ламп; Q9; 19; 9; 99; ТМ. 24 Люминофор ртутьсодержащий от переработки люминесцентных ламп; Q9; 20; 3; 10; ТМ, ВО. 25 Флуоресцентные и другие ртутьсодержащие отходы; Q9; 20; 3; 18; ТМ, ВО. 26 Шламы ртутьсодержащие от переработки люминесцентных ламп; Q9; 5; 7; 1; ТМ, ВО. 27 Прочие РСО, не перечисленные выше; 0; 0; 0. Примечание - Обозначения методов переработки РСО: AM - амальгамирование, ВО - высокотемпературный обжиг, ТМ - термические методы, ХМ - химико-металлургические методы.. - ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) - Библиография [1] Санитарные правила работы при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением. М., 1988 [2] Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л., «Химия», 1985 [3] ГН 2.1.5.690-98 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998 [4] Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, ветеринаров и врачей. Под ред. Н.В. Лазарева, Э.Н. Левиной. Том 1 - 3, Л., «Химия», 1976 [5] ПОТ-РМ-001-93 Правила по охране труда при работе со ртутью. Минтруда России, 1993 [6] ГН 2.1.5.689-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России, М., 1998 [7] СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию Ключевые слова: классификация ртутьсодержащих отходов, методы переработки ртутьсодержащих отходов, методы амальгамирования, высокотемпературный обжиг, термические методы, химико-металлургические методы |  |
| --- | --- |